| 热引发阳离子型-潜伏性环氧固化剂 JTN 2025 |  |
| --- | --- |

产品描述

JTN 2025 是咪唑改性的潜伏性固化剂，它有较高的热稳定性，体系温度超过JTN2025的临界分解温度后，它能快速的引发环氧化合物、乙烯基醚、内酯、缩醛、环醚等聚合。不会改变环氧树脂的TG，柔韧性，耐候等性能。

JTN 2025 热引发苯基缩水甘油醚(CAS:122-60-1)的临界热引发温度是70℃，因此，它有良好的热稳定性。JTN 2025 的结构有较长的烷基链，因此，它有非常好的溶解分散能力，可以用碳酸丙烯酯，丙酮，乙酸乙酯溶解。非黄变性，干燥时性能稳定，不可燃。建议配方添加量为树脂总量的0.5%-3%。

JTN 2025 固化剂广泛用于环氧胶粘剂、电子胶、电磁胶、复合材料碳纤预浸料、粉末涂料、油墨、浇涛等复合材料中。

产品特性（测试条件：脂环族环氧树脂2021P + JTN 2025 2%)

1.固化剂在80℃以上温度时开始对环氧基开环反应，固化时间大约120 min。

2.85℃加热1小时可以固化。

3.100℃加热半小时，可以固化。

备注：

1.如所用树脂是双酚A环氧，反应时间要加长。

2. 配成胶水、油漆、油墨成品后，要在零下20℃下存储，可存储半年，室温存储约1-2天。

包装规格

1公斤/瓶

储存及运输

固化剂存储期为一年，存放于干燥、通风良好的地方或低温冷藏，避免受潮及重力冲击。