JTN-30 潜伏性咪唑固化剂

产品描述

JTN-30是一种咪唑改性物，可低温快速固化、良好的储存稳定性、固化物表面哑光、平整。可用作环氧树脂潜伏性固化剂，双氰胺 、酰肼 、酸酐等的促进剂。

技术指标

| 名称 | 外观 | 成份 | 软化点（℃） | 平均粒径 （D50≤um) | 胶化时间 （@100℃） | 存储稳定性（@40℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JTN-30 | 浅黄色粉末 | 咪唑 改性物 | 105-110 | ≤10 | 6-9分钟 | 4周 |

包装规格

10kg/箱，内有PE袋，本品属非危险品。

注意事项

水、溶剂、活性稀释剂等可能影响储存期，请试验确定。