环氧修补砂浆

百强牌CMM-100型改性环氧砂浆本品分为A料、B料二组分，经混合固化后形成一种高强、高粘结力的固体，其产品具有优异的抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸防腐蚀性能及混凝土修补加固最优质的材料。

一、适应范围

1、适用于污水处理池、耐酸碱地面、FRP防腐等化工防腐蚀行业。2、可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。3、适用于地下管道、水电站、坝基等接口的密封防腐。4、适用于建筑物的梁、柱、桩承台等的裂缝、混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理。5、适用于钢结构与混凝土的粘结，并可做成耐磨地坪;粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。6、适用于飞机跑道，公路桥梁，隧道矿井及有腐蚀环境中的混凝土构筑物修补。

环氧修补砂浆标准 GB50212-2002

| 检测项目 |  |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度(mpa)28d |  |  | ≥6.0 |
| 抗压强度(mpa) |  | 1d | ≥20 |
|  |  | 28d | ≥40 |
| 中性化抵抗性(mm)28d |  |  | ≤5.0 |
| 粘结强度(Mpa) | 常温常态28d |  | ＞1.0 |
|  | 冷热反复 |  | ＞1.0 |
| 透水量(ɡ) |  |  | ＜20 |
| 24h吸水量(g/m2) |  |  | ＜1000 |
| 吸水系数(kg/cm2.h0.5) |  |  | ＜0.5 |

三、应用领域

1.用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复;

2.用于混凝土建筑物的缺陷修补以及补强与加固处理;

3.用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补;

4.用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。

四、施工工艺

1、基面处理:对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜骨料, .常温施工不需要加热,不粘器具、施工方便快捷，施工面平整、光洁，易于保证施工质量。

2、表面清理:用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘。

3、涂刷基液:在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。

4、涂抹环氧砂浆:待基液初凝(表面不流动，指触拉丝)时，用抹刀涂抹环氧砂浆，涂抹时要边压实边抹光。

5、养护:待环氧面漆施工完成后，完工3~14天养护后即可入使用。

6、用量推荐:环氧砂浆为2300kg/m3，底层基液为0.5kg/m2。

包装、储存运输1、包装:20kg/塑料桶本品应在常温、干燥处储存，储存期6个月