iHeir-666水性防泼水剂

氟系三防整理剂（通用型）

特点

·环保：不含APEO（烷基苯酚聚氧乙烯醚），不含PFOS，PFOA含量在1ppm以下

·经济实惠：处理涤纶、尼龙等化纤织物的用量非常低

·产品为不可燃的水基乳液

·推荐用于涤纶、尼龙、涤棉混纺等织物的三防整理

·生产适用性广：iHeir-666的拒水、拒油性能对工作液pH值不敏感

·织物在保持其天然手感、外观和透气性的同时被赋予了防护功能

·可通过喷淋、发泡、刮涂、湿润辊、浸轧、吸尽法等方式进行应用

·与其它纺织助剂并用时，具有优良的稳定性

性质

化学组成    全氟聚合物乳液

外观        浅土黄色乳状液，澄清、半透明状

离子性      弱阳离子

pH值       3~4（pH广范试纸）

固含量      19~21%（烘干法：2g乳液，130℃×3hrs）

溶解性      在冷水中溶解，常温下迅速溶解于水

包装规格

中试采购可提供25KG等3种分装规格。

正常量产采购只提供60KG的蓝色塑料桶包装规格。

储存和安全注意事项

iHeir-666在密闭容器中适当保存可稳定1年，本品高于40℃或低于0℃时敏感。

开启后注意密封，避免明火和在太阳下直接暴晒，置阴凉通风仓库。

本品的存放、运输和使用中应遵守化学品贮运的一般卫生安全规定，不可吞服。

应用技术资料

1、织物的准备

◆ 为获得最佳效果，必须除去预整理织物上所有的残留助剂，如：润湿剂、染色助剂、浆料残留物、柔软剂及其它表面活性剂。

◆ 织物掉纤率必须小于等于1.5%，建议通过AATCC97进行测试。另外，必须保证布料呈弱酸性，含碱率小于等于0.05%，建议通过AATCC 144进行测试。

◆ 为避免降低效果，起绒和砂磨加工应在整理前进行；一些机械整理，如：轧光、电光、刷毛等可在烘干后培烘前进行；汽蒸和蒸化加工在焙烘后进行可提高整理效果。

2、工作液的调配

◆ 先在干净料桶中预先加入所需量的iHeir-666防水剂，再缓慢加入所需量的自来水，添加完自来水后，最后再低速搅拌5~10min至溶液混合均匀即可，避免产生大量泡沫。

◆ 与交联剂、渗透剂、防皱树脂及其它助剂同浴时，请预先测试这些助剂与iHeir-666的相容稳定性，并要求首先将这些产品和防水剂都分别稀释，避免原液相混合。

3、用量推荐

使用浓度因加工织物的种类、组织结构、清洁度、酸碱度、掉纤率以及客户所需达到的防护效果及耐洗要求而变化，一般用量如下：

◆ 涤纶织物    8~20g/l

◆ 尼龙织物    5~20g/l

◆ 涤/棉织物    20~50g/l

◆ 纯棉织物     30~50g/l

4、应用方法

◆ 浸轧方法           一浸一轧（实验室小试推荐“三浸一轧”）

◆ 预烘干             110~130℃

◆ 焙烘（定型）       推荐在拉幅定型机170℃（布面温度）段焙烘60Sec

5、使用注意事项

- 与其它助剂拼用前，必须通过预备实验，充分确认与拼用药剂的相容性。

- 调配处理液时要缓慢搅拌，避免产生大量泡沫。

- 含氟防水剂有深色效果，请预先确认加工后的色调变化。

- 焙烘一定要充分，否则不能发挥最优秀的防护性能，建议根据机台条件预先实验。

- 请尽量在12小时内将配制的处理液用完；长时间放置的处理液，确认后方可使用。

- 由于树脂渣易黏附、堆积在辊筒上，因此辊筒干燥不是理想的方法。

低用量时的加工性能

● 防水剂用量与初始拒水、拒油效果

1、320T墨绿色春亚纺（100%涤纶）

| 拒水性 | iHeir-666用量 | 3 g/l | 5 g/l | 8 g/l | 10 g/l | 20 g/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作液pH≈6 (210+自来水) | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 |
|  | 工作液pH≈4 (210+自来水+1g/l醋酸) | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 |

2、228T藏青色塔丝隆（100%尼龙）

| 拒水性 | iHeir-666用量 | 3 g/l | 5 g/l | 8 g/l | 10 g/l | 20 g/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作液pH≈6 (210+自来水) | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 工作液pH≈4 (210+自来水+1g/l醋酸) | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3、白色涤／棉混纺（80T／20C）

| iHeir-666用量 |  | 10 g/l | 20 g/l | 30 g/l | 50 g/l | 100 g/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作液pH≈6 (210+自来水) | 拒水性 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
|  | 拒油性 | 4 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7- |

4、白色棉（100%棉）

| iHeir-666用量 |  | 10 g/l | 20 g/l | 30 g/l | 50 g/l | 100 g/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作液pH≈6 (210+自来水) | 拒水性 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
|  | 拒油性 | 2 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 |

5、其它实验条件

实验用水：自来水

初始工艺工作液：200ml/2pcs样布

浸轧方式：干布在料槽中连续翻3次→让工作液浸透织物→轧1次（实验室小试）

小轧车控制条件：0.4MPa，2m/min

带液率：春亚纺80%，塔丝隆67%，白色涤／棉60%，白色棉73%

定型条件：涤纶、尼龙170℃×1min

涤／棉、棉170℃×2min（烘、培一步完成，未做预烘干处理）

6、工作液pH值调节方式

降低pH值用99%工业醋酸（pH≈3）

提高pH值用10%碳酸钠溶液（pH≈11）

工作液pH值测试方法：pH广范试纸

7、实验织物

320T墨绿色春亚纺：100%涤纶，57 g/m2。

228T藏青色塔丝隆：100%尼龙，107 g/m2。

白色涤／棉：80T/20C，经纱“21S/1 T/C 80/20 涤/棉混纺纱”，纬纱“16S/1 T/C 80/20 涤/棉混纺纱”，经纬密127×57根/英寸，235g/m2。

白色棉：100%棉，左斜纹梭织布，经纱“21S/1纯棉纱”，纬纱“21S/1纯棉纱”，经纬密118×60根/英寸，克重193g/m2。

8、拒水性评价标准：美国AATCC 22，最好100分，最差0分

拒油性测试标准：美国AATCC 118，要求抗油纺织品的拒油等级至少达5级

iHeir Anti-fungal的温馨提醒：

1、建议您佩戴手套、眼罩或面罩，做好手及双目防护，避免接触皮肤及眼睛。

2、这里所提供的资料是以我们的最佳经验、长期研究和大量实验为基础的，但是商品在实际使用时的环境和工艺条件非我公司所能控制，所以根据这些资料造成任何损失或损坏，本公司概不负责。实际生产中，根据您特定的生产环境或要求，请预先进行实验室小试。