由美国iHeir生产，用于纺织品、无纺布、内衣、鞋袜、床上用品、毛巾、地毯等，可永久保持制品抗菌防霉.

iHeir-BJ纺织防霉抗菌剂是独特键结性的非释放型的抗菌剂，永久地键结在产品表面形成抗菌层，细菌接触到制品表面时，表面上的抗菌层吸引细菌、刺破其细胞薄膜，将细菌迅速消灭。该微生物防护处理技术首先通过ＥＰＡ（美国环境保护局）注册，核准可被应用在生活中各式各样的用品上，例如，从袜子、内衣、衬衫到地毯等。此抗微生物处理技术也已经成功地被证实能有效地应用在外科创伤的医疗用品上，这方面最注重的就是安全性及细菌感染的预防。

适用于众多纺织制品，如家居、工业、医疗用布、运动织物，包括衣裤、护具、鞋材、袜子、医疗器材等，有效抑制各种微生物如细菌、霉菌、藻类、尘螨等孳生，防止因各种微生物而产生的臭味、斑点污垢、产品变质以及过敏性反应。

一、产品主要优点

l 键结在产品的表面，采用类似机械的方法来刺穿细菌的薄膜，控制或消除臭味，污点。有效，耐久，安全。

l 因为是非释放型的抗菌剂，不会因杀灭细菌而消耗，抗菌剂的有效持续性能与产品的使用寿命一样长。

l 与几乎所有的基质都有良好的结合性，包括自然或合成的纤维。

l 因为不会被擦掉、没有渗出、游移到环境或人体皮肤，对人体皮肤无任何刺激、毒副作用，不含砷、锡、重金属或多氯酚，也不会造成人体伤害或破坏环境等。其口服毒性为LD50 12.65g/kg，明显优于食盐的3g/kg，安全性堪称第一。

l 不会使微生物产生适应性或抗药力。

l 可在工厂任何湿性的加工程序加入。

l 会改善大多数的纺织布手感。

l 无论在工厂或在超市，都能快速、简单地检测并证实抗菌层的存在。溴酚蓝水的测试只需要水和两分钟。而释放性的抗菌剂需要几天或几个礼拜。

l 已在包括美国、欧洲等世界各地安全有效地使用超过 30 年。

l 主要应用于：服装、鞋袜帽、内衣、羽绒制品、床上用品、地毯、印染、医疗、酒店等等。

已获世界各地注册认证号：

美国环境保护局 EPA #64881-1

欧洲 EINECS: NO 248-595-9

中国 FDA: NO CAMU1052/NO97256

加拿大 PMRA: NO 15133

USA FDA 510(k) for medical equipment

Japan SEKAPPROVAL No.01Z89

Achieves Oeko-Tex Standard 100

[

二、使用方法

1、使用iHeir-BJ来处理材质

- 计算压吸率（WWPU）：

A)称量干材质重量

B)让材质吸饱水

C)将材质穿过所设定压力的夹轮

D)称量湿材质重量

E)材质湿重压吸率(% wwpu)

- 处理材质：

A)在处理槽中让材质吸饱含有iHeir-BJ的溶液

B)穿过预先测定压力的夹轮

C)将材质烘干

2、必须将加工布样做确实干燥及洁净后方可进行处理，最适当的使用比率为2-3 %，其计算基质标准为干布重，因此3公斤的纺织防霉剂可处理100公斤的纤维织物。

3、以一般使用含浸压吸法进行添加iHeir-BJ于纤维上时，浴槽中若同时添加并用阳离子或非离子（大部分的柔软剂）是不会造成任何影响的。因为iHeir-BJ是具有阳离子的特性，若要加入阴离子的药剂必须与iHeir-BJ分开使用，iHeir-BJ 单独使用后再加入其它的加工药剂。

4、 较为理想的处理浴温度为低于48℃,PH约在6左右,并且不可使用硬水(因为硬水中含有CaCO3的高价数盐及其它盐类),然而对于一种操作条件的设定应该以一个范围区间来说明较为客观,因此浴槽之操作温度范围为21℃~50℃,pH为4.5~8.5。处理浴槽之剂量器之准确性及浴槽中含有污物也将会对iHeir-BJ的使用效果造成影响。

5、基于预防阴离子化合物造成iHeir-BJ使用时的干扰,在处理iHeir-BJ时可对于纤维加以冲洗干净,或者可将iHeir-BJ按比例先与9~13公斤的水进行预混合再分批加入浴槽中,以达到充分旳混合和确定药剂达分散效果。若一次就将药剂完全加到处理浴槽中,于加工过程中若布样于浴槽中浸泡超过6分钟将使药剂被吸收殆尽,这一点关于iHeir-BJ的稀释问题是非常重要。若能以分批逐步加入而完成对于iHeir-BJ的吸附机能是有很大助益的。

三、范例:

a.一般防霉抗菌防螨布加工:只需将iHeir-BJ用纯水稀释后添加于定型槽中即可。EX:欲处理100KG布(o.w.f. 2-3% iHeir-BJ), 若压吸率70%计。即配置70KG水溶液  方法: （1）配67KG的纯水; pH4-6。（2）添加2-3KG iHeir-BJ。

b.吸湿排汗加iHeir-BJ:因iHeir-BJ含Si, 会降低吸湿功能, 故配置上需另加阳离子或含Si亲水剂即可。EX:欲处理100kg布(o.w.f. 2-3% iHeir-BJ), 压吸率70%计。即配置70KG的水溶液。方法:（1）配置67KG的纯水, pH4-6。（2）加入阳离子亲水剂0.1%即70g。（3）再加入2.93KG iHeir-BJ。

四、影响因素及注意事项：

1、处理槽之成份须能承受温度(21~50℃)、pH(4.5~6.0)、SLA浓度(0.01%~1.0%)。残余的阴离子(因阴离子物质与阳离子抗菌剂结合，抑制抗菌剂在材质上的反应)

2、处理物的表面必须干净，油、树脂或污物将会影响抗菌剂的附着性，耐久性及性能。

3、处理槽所用的水须用含有最少浓度盐类之“软水”，水的品质经常改变，故应季节性的检查其适合性。

4、因iHeir-BJ是阳离子性，若与柔软剂或其它助剂一起进行加工必须考虑其相溶性及离子性，柔软剂或其它助剂须与iHeir-BJ能相溶。柔软剂或其它助剂须选择非离子或阳离子系列，若柔软剂或其它助剂与iHeir-BJ不相溶及为阴离子系列时，则加工过程须进行二次，先加工iHeir-BJ再加工柔软剂或其它助剂。

5、若处理尼龙织物时(尼龙染色使用酸性染料)，可用阳离子之四级铵盐中和残余之阴离子，再进行完成清洗。

五、 注意事项:

1、因iHeir-BJ具有一定时间的效力,因此尽量于将要使用时混合后的溶液能尽快使用完毕,如此才能确保iHeir-BJ处理效果。

2、于混合时必须穿戴标准的化学防护装备(如防腐蚀手套和安全眼镜),并且于使用前要详细阅读关于iHeir-BJ

该项产品之物质安全数据表(MSDS),做好各项正确的防护措施方能确保使用者的安全。

3、连续式生产剩余之溶液可用中和、稀释、土埋等符合环保法规之方式处理，或使用Dedocyl-benzyl Sulfate中和废水，亦可使用阴离子之肥皂水直接中和。

4、添加比例2%o.w.f布料持续防霉期限达1年以上，添加比例3%o.w.f布料持续防霉期限达2-3年以上。