塑料抗菌剂iHeir-PSZ

产品概述

塑料是用途最为广泛的材料之一。塑料制品易受阳光、氧气和微生物的破坏，因而使用时易老化、断裂、长霉及长藻，从而失去使用价值。为了防止阳光、氧气对塑料的影响，塑料中要加入各种抗氧剂、紫外光吸收剂和增塑剂等助剂，而这些助剂的使用为微生物生长提供了充足的营养成份，户外使用的塑料制品，很容易受到细霉菌及藻类的侵蚀而失效。因此，户外使用的塑料制品必须添加足够的抗菌防霉剂，以保持塑料制品的美观和增加其使用寿命。户内使用的塑料制品也要添加足够的抗菌剂，以防止细菌和霉菌的滋生，进而防止疾病的传播。

PSZ是采用我公司有技术配置而成，是国际新一代的塑料抗菌剂，其性能优于目前使用的多种塑料抗菌剂，可以和食品接触，不变色，耐高温，耐水洗，适合于各种浅色塑料。

产品特点

杀菌十分广谱长效，具有不流失，效果好，和高聚物相容性好，在强紫外线和酸雨条件下稳定，满足最严格的欧美日法规要求。

最小抑菌浓度（MIC,按有效成份计ppm）

细菌

大肠杆菌:200 ppm

绿脓杆菌:200 ppm

金黄色葡萄球菌:50 ppm

真菌

Aspergillusniger: 1000ppm

Aureobasidiumpullulans: 1000ppm

白色念珠菌:1500 ppm

抗菌测试

| PZS添加量 | 水洗72小时 | 大肠杆菌灭杀率 | 金色葡萄球菌灭杀率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5% | 未经水洗 | ＞99.9% | ＞99.9% |
| 1.5% | 水洗 | ＞99.9% | ＞99.9% |

产品用法：建议加入1-2%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

毒性及安全操作：大鼠急性经口半致死量LD50＞2560mg/Kg，操作时应佩戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装、储存和运输：25公斤纸板桶包装。非危险品，常温避光、密闭防潮贮存期12个月。

注意事项：佩戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。