- 产品参数:

- 商品名称:颜料黄14，又名:永固黄2GS

- 国际索引号: C. I. PIGMENT Yellow 14

- CAS； 5464-75-7

- 化学类别:双偶氮类（联苯胺类）

- 欧共体登记号:226-789-3

- 分子式:C34H30CL2N604

- 色光:绿光黄

- 着色力:100+5%

- 分子量:657.55

- 耐温度:200℃

- 平均粒径um:0.12

- 耐光性(1-8级):6-7级

- 耐酸性(1-5级):5级

- 耐碱性(1-5级):5级

- 耐溶剂性(1-5级):4级

- 吸油量(ml/100g):50±5

- 比表面积(m²/g):35，53 PH值:5.0-7.5

- 物化性质：

- 105°挥发物≦3.0% / 流动度mm:30-35 / 筛余物：120目≦0.1% / 水溶物≦3.0% 吸油量(ml/100g)≦50 / PH: 6.5-7.5 / 平均粒径：6.414μm 润湿角：87.4

- 应用特性：

- 半透明型，易分散，低粘度，抗絮凝稳定性优良

- 使用领域 :

- 永固黄14适用于塑料（包括EVA、PVC、PP等等），水性油墨（水性基墨、瓦楞纸墨等等），溶剂墨（包括聚酰胺，氯化聚丙烯，NC树脂，聚氨酯等等），丙烯酸，水性印花色浆等。

- 产品简介:

- 比颜料黄12稍绿光;着色力比颜料黄13低，耐光牢度1-2级;耐溶剂性、耐石蜡较好，尤其在美国大量用于包装印墨。

- 胺处理的制备物是适用于出版凹印墨专用剂型，颜色纯净，惟绿光较强。该品种较少用于涂料着色;用于聚烯烃，耐热可达200℃，在软质PVC中超过一定浓度出现喷

- 霜现象;亦可用在弹性体、橡胶着色;可用于粘胶纤维及

- 粘胶海绵！

- 合成方法：将3,3’二氯联苯胺（DCB）低温下与盐酸，水打浆，加入亚硝酸钠水溶液，进行重氮化反应，活性炭脱色;重氮盐与邻甲基乙酰基乙酰苯胺（AAOT）在pH＝6下偶合，反应后，加热至90℃，搅拌30min（分钟），过滤，洗涤，干燥。