产品名称

商品名称：永固黄HR，83黄

国际索引号：C.I.Pigment Yellow 83

CAS登记号：5567-15-7

欧共体登记号：226-939-8

产品系列：双偶氮

二、物化和牢度性能

分子量：818.49

分子式：C36H32CI4N6O8

PH值：6.0-7.0

比重：1.6

吸油量（ml/100g）:35-45

耐光性：7级

耐热性：240℃

耐水性：5级

耐油性：5级

耐酸性：5级

耐碱性：5级

三、应用领域

1.色光：透明红光黄

2. 用途：主要用于油墨、工业漆，涂料、塑料行业。

3. 该品种具有优异的耐光、耐热、耐溶剂及耐迁移性，给出比颜料黄13更强的红光黄色（与颜料黄10相似，强度要高出1倍）。

适用于各种印墨及汽车涂料、乳胶漆、广泛用于塑料着色，在软质PVC中甚至在低浓度下也不会发生迁移与渗色，耐光牢度8级（1/3深度），7级（1/25深度），在HDPE中有高的着色强度，亦可用于木材着色，美术色，与炭黑拼出棕色，颜料的质量可满足织物印染，干湿处理不影响色光，以制备物形式用于粘胶纤维聚丙烯腈等原浆着色。