一、产品名称

商品名称：联苯胺黄G，12#黄

国际索引号：C.I.Pigment Yellow 12

CAS登记号：6358-85-6

欧共体登记号：228-787-8

产品系列：双偶氮

二、物化和牢度性能

分子量：629.49

分子式：C32H26CI2N6O4

PH值：6.0-7.0

比重：1.5

吸油量（ml/100g）:40-50

平均粒径/μm：0.10-0.21

耐光性：5

耐热性：180℃

耐水性：4

耐油性：4

耐酸性：5在浓硫酸中为红光橙色稀释呈棕黄色沉淀，再浓硝酸中为棕黄色

耐碱性：5

筛余物在120目≤0.1%

三、应用领域

色光：亮黄色

主要用于塑料，也可用于油墨、涂料行业。

联苯胺黄G (PY12)，颜料黄12， 半透明型，耐光牢度优良，低粘度，易分散，储存稳定性好，部分剂型高流动度，无荧光，剂型不同有高透明和高遮盖力之分，分为红光黄和绿光黄两种。

一、颜色

联苯胺黄G的主要功能之一就是给涂料的外观上色。颜色要满足用户的要求，所用的颜色涂料的颜色性能一定要好。一般来说，用户对薄膜的颜色要求比较严格，所以颜料的颜色性能就显得尤为重要。

二、遮盖力

颜料的遮盖力是指涂层中的颜料覆盖物体表面的能力，这样就不会暴露出来。

三、着色力

颜料的着色力也叫着色强度。表征一种颜料与另一种颜料混合时显示其自身颜色的能力。通常以红色颜料为基准来衡量黑色颜料和黑色颜料对白色颜料的着色力。因为颜料的着色力是根据标准的测试方法，并与自己的标准样品的着色力相比较。在联苯胺黄中，显然要求颜料的着色力越高越好。

四、耐光性和耐候性

联苯胺黄G颜料的耐光性和耐候性是衡量颜料可以应用于中国户外漆中的适用性的一项非常重要因素指标。户外用漆所使用的颜料要临时需要经受日光、雨水及大气中有害生物化学反应物质的侵蚀，使其积极分子利用化学知识结构不断发生具有一定的变化，造成一个褪色、色彩变暗，甚至可能导致涂膜粉化、老化和开裂、破坏。颜料的耐候性参照外用联苯胺黄耐候性实验教学方法问题进行。

五、耐碱性

联苯胺黄G颜料的耐碱性是指颜料抵抗碱性化学品的能力。目前中国联苯胺黄主要用作建筑涂料，其基材为水泥砂浆和混凝土，碱性重。虽然施工规范中明确规定必须使用碱封底漆，但对颜料的耐碱性仍然十分重要，具有一定的实际意义。这正如对外墙联苯胺黄耐碱性的技术要求所规定的那样，对耐碱性的评定包括对涂料变色的描述。