产品概述：

预糊化淀粉是一种用途广泛的变性淀粉是以天然淀粉为原料，经过糊化改良而成。

具有许多重要的性质：溶液增稠性.水溶性.成膜性.保水性.黏结性.与高分子相容性等性质。具有保护胶体作用，无毒无味。

嘉和 预糊化淀粉是一种以天然淀粉为原料，淀粉经过变性改良而成。嘉和预糊化淀粉具有许多重要的性质，广泛应用在 建材 型煤 冶金 球团 铸造 饲料 肥料 纺织 石油  制香 纸箱  树脂 等行业  嘉和预糊化淀粉 绿色环保 冷水成糊 粘接黏合  包括：溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或与胶液稳定性、保护胶体作用、成膜性、保水性、黏合性能、无毒、无味、生物相容性、触变性等。在建筑工业中（球团粘合剂、型煤粘合剂普通内墙腻子粉、石膏基腻子粉、墙纸胶等）可使嘉和施工性能提高，同时生产成本则降低20～40%左右。

应用范围：

1，水泥基产品和石膏基产品的外加剂，与其它建筑外加剂有很好的相溶性。可与羟丙基甲基纤维素醚配合使用，能起到增稠粘结作用，具有更好的抗裂性、提高和易性，同时能减少羟丙基甲基纤维素添加量。

2，预糊化淀粉在建材工业具有及其广泛的用途。用量很大，可以作为保水剂、增稠剂和黏结剂。在普通干混砂浆、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、干粉抹面浆、瓷砖黏结砂浆、普通建筑腻子、抗裂内外墙腻子、防水干混砂浆、免胶石膏、薄层接缝等材料中起到重要的作用、对体系的保水性、坚固性和施工性有重要的作用。

3,预糊化淀粉在腻子粉的应用。将本品按比例加入辅料及助剂，干混均匀即可，施工时加入冷水搅拌即可使用。

4、在煤炭行业的应用：预糊化淀粉为粘合剂，具有较好的塑性，降低煤料的弹性，改善成型性，流动性好，分散均匀，能很好的润湿煤粒、增加煤粒间的内聚力，能有效的控制煤粉外围胶体薄膜的厚度，解决了煤粉密集的空间障碍，提高型煤燃烧率和产气率，提高热效率10%- 12%，节煤率20%-30%。

在金属铸造中作砂型粘合剂；在纺织工业中广泛地用作上浆剂；在建筑业中用作水质涂料等到；此外还可作为进一步变性处理的原料。如在淀接枝共聚物的制备中，淀粉原料先经预糊化后再进行接枝反应，可使接枝支链聚合物的平均分子量显著增加，而接枝频率却可大大下降，预糊化淀粉是以农作物木薯、玉米、马铃薯淀粉等为原料，经过糊化干燥制造而成的一种变性淀粉。它具有多种优良性质：溶液增稠性、良好水溶性、乳液悬浮稳定性、保护胶体稳定性、成膜性、保水性、粘结性、无味、成本低廉等。

产品特点：

1、很好的快速增稠能力，有一定的保水性.

2、用量小，极低的添加量即能达到很高的效果.

3、提高材料的抗下滑能力.

4、改善材料的操作性能.

技术指标：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色粉末、具有水溶性糊团，具有良好黏韧性 |
| 糊化性能 | 能在冷水中深胀成半透明糊状物 |
| 粘度 | ≥200-300mpa.s(6%的水溶液 玉米淀粉预糊化淀粉) ( NDJ-8s旋转粘度计) |
| PH值 | 7(6%的水溶液) |
| 细度 | 80 |
| 灰份 | ≤0.4 |

包装运输及贮存：

包装：塑料编织袋内衬塑料薄膜袋，每袋净重25kg。

运输：可用各类运载工具运输，保持干燥，并备有防雨、防水、防潮湿设施；不得与有毒、有害、有异常气味的其他货物混装；严禁雨、水及其他污质沾污。

贮存：应存放于干燥、通风、阴凉处。贮存期：一年。

山东嘉和节能材料有限公司欢迎您！

联系人：吴东宁