CGM支座灌浆料

公司官网：www.cqyuyuanjc.com

李经理电话：15723053599

★支座灌浆料产品特色

CGM支座灌浆料是一种由高强胶结材料、多种外加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成，具有大流动度、无收缩、早强及高强等特点的支座灌浆料

★支座灌浆料产品用途
适用于各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）的一次灌浆以及座浆墩制作。

★支座灌浆料技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度 (Mpa)≥ | 3天 | ≥30 |
|  | 28天 | ≥50 |
| 扩展度(mm) |  | ≥200 |
| 膨胀率(1天) % |  | ≥0.020 |
| 泌水率 % |  | 0 |

注：推荐参考用量：2280～2400kg/m³
★支座灌浆料施工要点

（一）基础处理和支模：

1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与座浆料粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。

2、在浇灌座浆料前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。

3、挡板应支设严密，防止漏浆。

（二）灌浆：

1、加水量：按照每袋(50kg)用水7~8kg的比例加水搅拌，如施工不需要较大流动度可相应减少用水量。

2、搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分座浆料倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在一分钟左右。

3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不得提至座浆料液面之上以免空气带入座浆料内

4、搅拌好的座浆料胶泥应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流。 浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

★支座灌浆料搅拌机具

① 双柄手电钻，功率≥450W,转速≥500r/min。

② 搅拌叶片用δ=1.2mm厚钢板制成，叶片φ150mm,搅拌杆φ12mm圆钢。

★支座灌浆料注意事项

现场使用时，严禁在胶泥中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家生产的类似产品混用，以确保工程质量。

★支座灌浆料养护

1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的座浆料上，并洒水养护，每天2-6次。

2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。

★支座灌浆料拆模

拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

★支座灌浆料包装及储运

包装规格为40kg±0.5kg，用复合纸袋内衬塑料袋包装。储存在干燥、阴凉处，在未经潮保存下储存期为6个月。超期需复检，合格后才可使用。