GH-405速凝剂

公司官网：www.cqyuyuanjc.com

李经理电话：15723053599

产品简介：

GH-405混泥土速凝剂是用天然矿物经改铝氧熟料、增强剂混磨而成的粉剂产品。该产品用来加快水泥，砂浆及混泥土的凝结硬化。适用于矿山工程、煤矿井、巷工程、洞室工程、公路、铁路、隧道、国防、水利等地下工程的喷射混凝土施工，本产品能保证质量的长期稳定性，是喷射混凝土施工的理想外加剂。

特点及性能：

1、施工进度快、喷料粘性好，一次喷层厚度为10-15厘米，喷壁可达20厘米，回弹率平均为15-20％左右。

2、喷射混凝土后期强度损失少（f128损失＜25％），有利于提高喷射混凝土工程质量。

3、掺合后，混凝土密实度高、抗渗性好。

4、碱性低、无毒、无刺激性气味。

主要技术指标：

| 速凝剂名称 | 掺量（％） | 凝结时间 初凝（m/m） | 凝结时间 初凝（m/m） | 28天强度保留值（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GH | 3-4 | 1-5 | 5-9 | 80-85 |
| GH | 4-6 | 1-5 | 5-9 | 80-90 |

使用方法及注意事项：

1、使用前应对施工所有水泥作最宜品种及本产品最佳掺量的适应性试验，掺量夏天取低限、冬天取高限。

2、施工中应严格控制水灰比在0.4-0.5之间，水灰比过大，会延长凝结时间，影响使用。

3、砂、石处于干燥时，可将砂石、水泥、速凝剂按比例拌成混凝土合物立即喷射：如砂、石含水量大时，速凝剂应在喷射机加料口处添加，即先加砂、石、水、混合料、再加大用量即可。

4、施工条件差、或水泥与本产品适应性差时，适当加大用量即可。

5、该产品拆包后应一次用完，如用不完应密封袋口，以防受潮，影响使用效果。

包装及贮存：

1、本系列产品采用编织袋加内衬薄袋包装，25kg/袋。

2、应贮存在干燥通风的库房中，不得受潮。

3、本剂存放期为6个月。