### 特氟龙PFA坩埚50m可耐酸碱_透明四氟PFA坩埚50ml

聚四氟乙烯坩埚

PFA坩埚：又叫：可溶性聚四氟乙烯坩埚、特氟龙坩埚、耐高温坩埚；

其主要特性有：

- 透明，非凡的化学耐受性和耐热稳定性，几乎可耐受各种强酸、强碱、王水、魔酸、氢氟酸和有机溶剂等所有的化学溶剂；适合于保存化学品和样本；

2.可适配于我公司的温控电热板、消解器使用。上粗下细的设计：能使样品更好更快的挥发，完成消解或赶酸的实验步骤；配套专门的四氟盖子，防止在加热的时候，酸碱等溶剂溅出，误伤实验操作人员；

- 高热稳定性，透明度好，平滑的表面；

- 常用做常温或加热情况下配制强酸、强碱溶液、溶解物质和较小量物质的反应容器；

- 低析出：极低的金属离子溶出和析出，是储存标准物质、强腐蚀性、昂贵超高纯试剂的极佳器皿；

- 耐高低温：使用温度-200～+260℃；无记忆效应；

- 防污染：极低的金属元素空白值低；

- 非常适用于痕量、超痕量分析、同位素分析等高端实验室，是目前国内外最洁净的实验分析器皿；

- 符合最高等级实验室或检测机构以及医学检测、微量检测等对实验用具的高标准要求，专用于痕量分析和盛装高纯有机溶剂（例如：高纯水、强酸强碱、氢氟酸、丙酮等有机溶剂、乙醇等醇类）；

9、产品规格参考表：

| 品名 | 规格（ml） | 材质 | 耐温 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFA坩埚 | 30 | PFA | -200～260℃ |
|  | 50 |  |  |
|  | 100 |  |  |

10、PFA系列产品：

取样瓶、洗瓶、滴瓶、容量瓶、量杯、烧杯、离心管、消解管、溶样罐、消解瓶、各种管类、接头阀门类、洗气瓶、各厂家微波消解罐盖子以及其他定制产品等。详情请来电咨询！

南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：管悦    QQ：2581186465

电话：025-85418885      手机：138 138 71020

传真：025-85418885       E-mail：2581186465@qq.com