欢迎您来青岛国中橡胶看看聚酯皮带平皮带，这里有聚酯输送带规模化生产厂家，生产宽度可以做到5米宽。

聚酯皮带的出现是输送带行业进步的标志，替代普棉布层，尼龙布层成为输送带的布层，聚酯布层相对于普棉布层，聚酯皮带平皮带同普通及尼龙输送带相比的特点：以涤纶帆布作骨架，其结构同普通输送带，具有带体轻、薄、耐疲劳、耐冲击、成槽性好、延伸率低、尺寸热性好、湿高等特点，是织物芯输送带的发展方向。 加有横向强层的抗冲击防型聚酯带除具有普通型结构聚酯带的优点，还具有更高的抗冲击能力和更优异的抗撕划性能。

聚酯输送带是由多层聚酯（或径向为聚酯，纬向为聚酯胺）帆布按一定方式粘合在一起，上下盖着强力高，弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状，粉状，粒状等物料。适用于中长距离，较高载重，高速条件下输送物料。输送带发展多年，我们的聚酯输送带生产宽度已经达到了4米宽度

品种：按复盖胶的性能可分为普通用途的强划裂型，强磨损型，一般型，和耐酸碱型，难燃型。

·型号：EP100 EP125 EP150 EP200 EP250 EP300 EP400

·规格：

| 带宽(mm) | 布层数 | 复盖胶厚度(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作面 | 非工作面 |
| 400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 600 | 3~5 | 6.0 4.5 | 3.0 1.5 |
| 650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1800 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2000 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2200 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| ·技术指标：普通用途的聚酯输送带符合GB/T7984-2001标准要求 ·1、复盖胶物理机械性能： |  |  |  |

|  | 拉伸强度不小于 | 拉断伸长率 %&ge | 磨耗量 mm3 &le | 70℃×168h老化后，拉伸强度和拉断伸长率变化率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPa |  |  |  |
| 强划裂型 | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
| 强磨损型 | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
| 一般型 | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |

·2、层间粘合强度：

| 指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复盖层厚度&le1.5mm | 复盖层厚度＞1.5mm |
|  | N/mm | N/mm | N/mm |
| 纵向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.5 |
| 横向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.5 |
| 全部试样最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
| 全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.4 | 2.9 |

难燃型符合GB/10822-89标准要求 ·1、复盖层物理性能：

| 复盖层拉伸强度 MPa 不小于 | 10 |
| --- | --- |
| 复盖层拉断伸长率 % 不小于 | 350 |

注：覆盖层厚度小于2.0mm的一般难燃带无复盖层物理性能要求 ·2、层间粘合强度：

| 指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复盖层厚度&le1.5mm | 复盖层厚度＞1.5mm |
|  | N/mm | N/mm | N/mm |
| 纵向试样平均值不小于 | 5.0 | 3.5 | 3.9 |
| 全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.4 | 2.9 |

·3、安全性能：

| 难燃性能 J | 难燃且导静电性能 K |
| --- | --- |
| 三个（纵向）全厚度试样的火焰持续时间平均值不大于60S且任何一个单次结果均无复燃现象 | 难燃性能同J导静电性能： 表面电阻要求不大于3×10 8 &Omega |

耐酸碱带符合企业标准QBYC2003-01>要求 ·1、复盖胶物理性能：

| 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度不小于 | MPa | 10 |
| 拉断伸长率不小于 | % | 350 |
| 72℃×70h老化后，拉伸强度变化率% | % | ±30 |
| 拉断伸长率变化率 | % | ±30 |
| 磨耗量不大于 | Cm 3/1.61km | 1.0 |
| H 2 SO 4 40% 拉伸强度变化率 | % | -15~+15 |
| 常温 48h 拉断伸长率变化率 | % | -15~+15 |
| NaOH 40% 拉伸强度变化率 | % | -15~+15 |
| 常温 48h 拉断伸长率变化率 | % | -15~+15 |

·2、层间粘合度

| 指标名称 | 布层间 | 复盖层与布层间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复盖层厚度&le1.5mm | 复盖层厚度＞1.5mm |
| 纵向试样平均值不小于 | 3.15 | 2.10 | 2.70 |
| 横向试样平均值不小于 | 3.15 | 2.10 | 2.70 |
| 全部试样最高峰值不大于 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 全部试样平均值不小于 | 3.50 | 2.40 | 3.0 |
| 全部试样最低峰值不小于 | 2.70 | 1.60 | 2.20 |