透明液体25KG/桶

关键词：非硅流平剂，丙烯酸酯流平剂

丙烯酸酯非硅流平剂

- 产品介绍：

- 树脂型的表面流动控制剂，多数是线型树脂聚合物，主要有丙烯酸树脂，脲醛树脂及三聚氰胺甲醛树脂。在通用体系中这些树脂的相容性是受限的，它们会积聚至表面形成一层新的树脂膜成，使涂膜的表面张力趋于平衡，但它们不会降低表面张力，所以不影响涂料的流动，多被称为流动促进剂。这类流平剂中丙烯酸树脂为主体。丙烯酸酯类流平剂不仅可以促进涂膜的流动和流平，还不会影响涂膜的层间附着力，并且还有消泡的作用。

- 丙烯酸酯类流平剂的相容性是其控制涂膜表面状态能力的一项重要指标。相容性太好，溶在涂膜中，不会在涂膜表面形成新的界面，提供不了流平作用；相容性太差，不可能均匀的分布在涂膜表面，会相互聚集在一起，容易产生缩孔状的缺陷。会使涂膜光泽下降，产生雾影等不良的副作用。只有理想的受控相容性，才会在涂膜表面形成新的界面层，起到流平的作用。

我司丙烯酸酯非硅流平剂，可以改善溶剂型或无溶剂型涂料流平性且能增加光泽。该助剂提供“长波”流平性能并防止缩孔，它仅使表面张力轻微降低，对重涂性和层间附着力无不利影响。适用于高质量着色和不着色工业涂料，它不会在清漆里引起浑浊问题，也不会使着色系统产生发雾，与大多数树脂相容性佳。

我司非硅丙烯酸酯流平剂的主要性能：

- 相容性好且适中：丙烯酸酯类流平剂的受控性是通过改变分子量和极性来实现的。均聚物的相容性就不如共聚物的好，如均聚的丙烯酸通常与环氧、聚酯、聚氨酯等涂料所用的树脂相容性较差，若将其以物理方法混合则将形成表面状态不良的无光涂膜，所以丙烯酸均聚物不太适合作流平剂。理想的流平剂多采用共聚物，可以是三元共聚物，也可以是改性共聚物，只有共聚物、才能通过不同的单体改变聚合物的极性和玻璃化温度。

- 如果相容性太好，就不会在涂层表面形成单分子层、而降低流平作用；如果相容性太差，

- 又会导致涂膜发雾，光泽降低，失光等现象。

- 分子量低且分布窄：通常丙烯酸酯类流平剂的数均分子量被控制在6000-20000之间，分子量分布比较窄，玻璃化温度控制在-20℃以下，表面张力25-26mN/m以下。这种相容性受限的丙烯酸共聚物被认为是良好的流平剂。

- 对重涂性和层间附着力无不利影响。

- 玻璃化温度较低，且相容性适中，能快速迁移到涂层表面，形成单分子层，平衡由于双组份固化剂交联、高温烘烤交联等反应、带来的表面张力差，形成均匀的镜面涂层。

- 非硅丙烯酸酯流平剂适用于双组份固化剂和高温烤漆交联等配方体系，比如PU双组份体系、环氧及环氧固化剂双组份体系、氨基高温烤漆体系、不粘锅特氟龙等体系。

上海启湛新材料科技有限公司，研发、生产、贸易各种特种原料，主要用于涂层、油墨、胶黏剂、化妆品、塑料、橡胶等领域，适用于水性、溶剂型、UV、热熔等体系。与很多国际大品牌及国内知名厂商，有密切的合作关系，比如美国艺康、德国曼太斯（mantos）、巴斯夫、万华、罗门哈斯、帝斯曼DSM等。

产品类别主要有：水性聚氨酯树脂、水性哑光或哑光抗划伤树脂，固体丙烯酸树脂、固体聚酯树脂，有机硅助剂，分散剂，单双组份交联剂。

部分产品如下：

1.哑光系列水性树脂：烟包植绒油墨用水性哑光手感乳液、水松转移纸用植绒哑光油用水性树脂、耐高温粘连水性哑光绒触感树脂、水性抗刮伤哑光树脂、耐酒精水性哑光绒感树脂、单组份耐水的水性哑光树脂、水性哑光涩感防滑树脂、特黑特雾水性肤感树脂、细腻滑爽型水性哑光树脂、塑胶水性弹性漆用乳液、耐高120℃7天耐QUV汽车革用水性哑光树脂、PET塑封磨砂膜用水性哑光磨砂胶水、耐高温水性哑光树脂、汽车密封条用水性哑光树脂、韩绒液用乳液、触感油用乳液；

2.成膜亮光系列水性树脂：

代替塑料薄膜水性树脂、耐水煮水性树脂、橡胶及TPU等底材强附着水性聚氨酯树脂

、PET底涂用水性树脂分散体、耐酒精耐丁酮水性树脂、耐划伤水性聚氨酯树脂、烫金色层用水性树脂、高硬度水性聚氨酯树脂、热活化胶用水性聚氨酯树脂、阳离子酸性水性树脂、

电镀封闭剂用水性聚氨酯树脂、单组份耐酒精擦拭水性聚氨酯树脂；

3.固体树脂系列：

碱水溶性固体丙烯酸树脂、直接加热水溶的固体丙烯酸树脂、高羟值固体丙烯酸树脂、高羟值低TG液体树脂、烫金色层用固体树脂、热转移离型层用固体高TG树脂、模压镭射用固体树脂、烟包镭射模压转移用固体树脂、UV光油层间附着力佳的固体树脂、高TG耐磨耐高温固体树脂、强柔韧聚酯改性固体丙烯酸树脂、耐酒精固体树脂、提高烫金色层涂料透明度且颜料分散佳的固体树脂、烫金及热转印背胶用固体树脂、热熔胶增粘树脂、光滑纸张及薄膜底材烫金背胶用树脂、粗糙底材烫金背胶用树脂、水转印花纸隔离光油用固体树脂、三甲苯/PMA/甲苯等弱溶剂可溶解的固体树脂、可丁酮或环己酮或乙酯溶解的固体聚氨酯树脂；

4.有机硅产品系列：有机硅防涂鸦助剂，有机硅滑爽助剂，超级润湿剂，农药增效剂铺展剂，水性低泡润湿剂，耐酸碱润湿流平剂，羟基有机硅助剂，UV体系有机硅消泡剂，BYK333代替品流平剂，德谦6800信越KS66消泡剂代替品，迈图2812/道康宁DC29代替品，BYK302代替品，BYK346/BYK9565代替品，迈图L-1500/道康宁DC193代替品，信越KF6002代替品，道康宁DC57代替品，迈图L7230代替品，迪高Tego5000/5001代替品，迪高Tego245/432/450/410/1484代替品，道康宁DC3667羟基有机硅代替品，迈图silwet 806/silwet 408/silwet 77/7602 代替品，BreakThru S-240代替品，赢创L6900代替品，Coatsil-1211代替品。

5.助剂系列：单组份交联剂，涂层多孔透气助剂，有机消光剂，无机消光剂，聚氨酯缔合型增稠剂，颜料填料分散剂(水性/溶剂型/UV体系/粉末涂料等)，长波及短波流平剂，特氟龙等高温体系专用流平剂，非硅水性润湿剂，丝印油墨用消泡剂，环氧地坪涂料用流平剂，烤漆/双组份PU漆体系用流平剂，耐高温流平剂，化妆品用水溶性硅油，有机硅脱模剂，有机硅，润滑油用有机硅，护肤品用匀泡剂，聚氨酯泡沫塑料匀泡剂，厚涂层专用消泡剂，封闭型水性固化剂，用于生产异氰酸酯固化剂的含羟基乳化剂；

由于产品型号较多、恕不一一呈现，如需咨询各类型产品，欢迎拨打电话联系我们，我们会竭诚为您服务。

- 服务优势：

1.免费提供小样：固体丙烯酸树脂，由于品种众多，使用领域也众多，我司会根据客户具体需求，免费提供小样，并提供可操作性的建议；

2.配合开发新产品：市场变化莫测，对不同产品也提出更新更高的要求，我司一直坚持新产品技术开发及老产品性能改进为市场先锋，同时会配合客户开发其要求的各种要求的水性产品；

- 应用领域：

我司的水性聚氨酯树脂，固体丙烯酸树脂，固体聚酯树脂，水性环氧树脂，水性单组份及双组份交联剂，水性消泡剂等，用于烟包转移油墨，烫金涂层，PVC凹版油墨，丝印油墨，塑胶漆，工业漆，喷墨墨水，相纸韩溶液，水性哑光肤感和亮光皮革处理剂，BOPP膜触感油，PET膜哑光抗刮涂层，集装箱等金属防腐水性环氧底漆，激光模压镭射涂层，相纸韩绒液，水性木器漆，防水尼龙布等纺织布料涂层等领域。

四、公司介绍：

上海启湛新材料科技有限公司，致力于特种高性能水性原材料的合成研发、应用研究，我司全体员工，以诚信合作为原则，以新产品开发定制、新应用领域研究为方向，立志原材料研发无盲点、产品应用工艺适应性无盲点、质量稳定性因素控制无盲点、客户沟通服务无盲点。

为了追求技术的不断进步，产品性能的完善与稳定，上海启湛新材料科技有限公司定期与中科院化学材料研究室、中国航天涂料研究室、华东理工大学、中山大学等结构交流讨论并合作，以期对产品精益求精。