透明液体25KG/桶

关键词：水性附着力促进剂，耐水促进剂，耐盐雾促进剂，水性耐黄变交联剂

水性耐黄变型附着力促进剂 耐水耐烟雾促进剂CX80

水性耐水耐盐雾附着力促进剂CX80

Water resistant water resistant salt spray adhesion promoter

- 产品介绍：

水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，是一种专门用于水性体系提高底材附着力的助剂，可以与水性树脂中的羧基发生交联反应，用以提高水性聚氨酯树脂分散体、丙烯酸树脂乳液、水性聚酯树脂乳液、水性醇酸树脂、丁苯胶乳等水性涂料、胶粘剂对于玻璃、金属的附着力、耐水性和耐盐雾性能等涂层物理性能。水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，建议双组份使用，涂层干燥后，水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80缓慢与涂层中的羧基等基团参加反应，升高温度可以提高反应速度，建议烘烤温度在100℃左右，温度越高反应越快。

水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，产品的特殊性能概括如下：

1.与羧基交联反应：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，可以与水性聚氨酯树脂分散体、丙烯酸树脂乳液、水性聚酯树脂乳液、水性醇酸树脂、丁苯胶乳等体系中的羧基发生交联反应，提高涂层性能；

2.反应条件：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，双组份加入到水性聚氨酯树脂分散体、丙烯酸树脂乳液、水性聚酯树脂乳液、水性醇酸树脂、丁苯胶乳等体系中，待涂层干燥后可以缓慢发生发生，但提高温度可以大大加快反应速度，比如100℃反应时间小于20分钟；

3.附着力促进作用：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，可以提高水性聚氨酯树脂分散体、丙烯酸树脂乳液、水性聚酯树脂乳液、水性醇酸树脂、丁苯胶乳等对多种底材的附着力，比如玻璃、金属、皮革、纺织布料、防水尼龙布等；

4.提高耐水性：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80， 可以与水性聚氨酯树脂分散体、丙烯酸树脂乳液、水性聚酯树脂乳液、水性醇酸树脂、丁苯胶乳等中的羧基发生反生，这样可以避免羧基带来的耐水性差的缺点，大大提升涂层的耐水性能；

5.提高涂层致密度：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80， 与水性聚氨酯树脂分散体、丙烯酸树脂乳液、水性聚酯树脂乳液、水性醇酸树脂、丁苯胶乳等中的羧基发生反生后， 将水性树脂乳液的分子链通过羧基连接起来，这样提高的分子链之间的交联性和致密度；

6.提高耐烟雾性能：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，由于其本身对涂层致密度的提升，也同时会显著提升涂层的耐盐雾性能；

7.耐黄变：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，属于耐黄变型交联剂，高温不会发生黄变现象；

8.代替氮丙啶固化剂：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，可以与羧基发生交联，可以在一定领域代替氮丙啶，尤其在100℃或更高温度的条件下，水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80是优与氮丙啶交联剂的最佳选择；

9.有效含量高：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80，有效成份含量是99.5%，使用的时候添加量很小，一般0.5~2%即可有显著效果；

10.双组份使用：水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80的使用，为了保证最佳使用效果，建议双组份使用，水性耐黄变型附着力促进剂耐水促进剂耐烟雾促进剂CX80的活化期久，加入CX80的水性树脂乳液体系，可以至少使用3天。

11.耐老化性能优越，老化前后性能表现基本一致；

12.提高水性聚氨酯树脂拉伸强度，同时不影响伸长率，提高撕裂强度和耐持久性；

13.与各种水性树脂相容性好；

上海启湛新材料科技有限公司，研发、生产、贸易各种特种原料，主要用于涂层、油墨、胶黏剂、化妆品、塑料、橡胶等领域，适用于水性、溶剂型、UV、热熔等体系。与很多国际大品牌及国内知名厂商，有密切的合作关系，比如美国艺康、德国曼太斯（mantos）、巴斯夫、万华、罗门哈斯、帝斯曼DSM等。
    产品类别主要有：水性聚氨酯树脂、水性哑光或哑光抗划伤树脂，固体丙烯酸树脂、固体聚酯树脂，有机硅助剂，分散剂，单双组份交联剂。
    部分产品如下：
    ①哑光系列水性树脂：烟包植绒油墨用水性哑光手感乳液、水松转移纸用植绒哑光油用水性树脂、耐高温粘连水性哑光绒触感树脂、水性抗刮伤哑光树脂、耐酒精水性哑光绒感树脂、单组份耐水的水性哑光树脂、水性哑光涩感防滑树脂、特黑特雾水性肤感树脂、细腻滑爽型水性哑光树脂、塑胶水性弹性漆用乳液、耐高120℃7天耐QUV汽车革用水性哑光树脂、PET塑封磨砂膜用水性哑光磨砂胶水、耐高温水性哑光树脂、汽车密封条用水性哑光树脂、韩绒液用乳液、触感油用乳液；
   ②成膜亮光系列水性树脂：
代替塑料薄膜水性树脂、耐水煮水性树脂、橡胶及TPU等底材强附着水性聚氨酯树脂、PET底涂用水性树脂分散体、耐酒精耐丁酮水性树脂、耐划伤水性聚氨酯树脂、烫金色层用水性树脂、高硬度水性聚氨酯树脂、热活化胶用水性聚氨酯树脂、阳离子酸性水性树脂、电镀封闭剂用水性聚氨酯树脂；
   ③固体树脂系列：
碱水溶性固体丙烯酸树脂、直接加热水溶的固体丙烯酸树脂、高羟值固体丙烯酸树脂、高羟值低TG液体树脂、烫金色层用固体树脂、热转移离型层用固体高TG树脂、模压镭射用固体树脂、烟包镭射模压转移用固体树脂、UV光油层间附着力佳的固体树脂、高TG耐磨耐高温固体树脂、强柔韧聚酯改性固体丙烯酸树脂、耐酒精固体树脂、提高烫金色层涂料透明度且颜料分散佳的固体树脂、烫金及热转印背胶用固体树脂、热熔胶增粘树脂、光滑纸张及薄膜底材烫金背胶用树脂、粗糙底材烫金背胶用树脂、水转印花纸隔离光油用固体树脂、三甲苯/PMA/甲苯等弱溶剂可溶解的固体树脂、可丁酮或环己酮或乙酯溶解的固体聚氨酯树脂；
   ④有机硅产品系列：有机硅防涂鸦助剂，有机硅滑爽助剂，超级润湿剂，农药增效剂铺展剂，水性低泡润湿剂，耐酸碱润湿流平剂，羟基有机硅助剂，UV体系有机硅消泡剂，BYK333代替品流平剂，德谦6800信越KS66消泡剂代替品，迈图2812/道康宁DC29代替品，BYK302代替品，BYK346/BYK9565代替品，迈图L-1500/道康宁DC193代替品，信越KF6002代替品，道康宁DC57代替品，迈图L7230代替品，迪高Tego5000/5001代替品，迪高Tego245/432/450/410/1484代替品，道康宁DC3667羟基有机硅代替品，迈图silwet 806/silwet 408/silwet 77/7602 代替品，BreakThru S-240代替品，赢创L6900代替品，Coatsil-1211代替品。
   ⑤助剂系列：单组份交联剂，涂层多孔透气助剂，有机消光剂，无机消光剂，聚氨酯缔合型增稠剂，颜料填料分散剂(水性/溶剂型/UV体系/粉末涂料等)，长波及短波流平剂，特氟龙等高温体系专用流平剂，非硅水性润湿剂，丝印油墨用消泡剂，环氧地坪涂料用流平剂，烤漆/双组份PU漆体系用流平剂，耐高温流平剂，化妆品用水溶性硅油，有机硅脱模剂，有机硅，润滑油用有机硅，护肤品用匀泡剂，聚氨酯泡沫塑料匀泡剂，厚涂层专用消泡剂，封闭型水性固化剂，用于生产异氰酸酯固化剂的含羟基乳化剂；
由于产品型号较多、恕不一一呈现，如需咨询各类型产品，欢迎拨打电话联系我们，我们会竭诚为您服务。

- 服务优势：

1.免费提供小样：固体丙烯酸树脂，由于品种众多，使用领域也众多，我司会根据客户具体需求，免费提供小样，并提供可操作性的建议；

2.配合开发新产品：市场变化莫测，对不同产品也提出更新更高的要求，我司一直坚持新产品技术开发及老产品性能改进为市场先锋，同时会配合客户开发其要求的各种要求的水性产品；

三、公司介绍：

上海启湛新材料科技有限公司，致力于特种高性能水性原材料的合成研发、应用研究，我司全体员工，以诚信合作为原则，以新产品开发定制、新应用领域研究为方向，立志原材料研发无盲点、产品应用工艺适应性无盲点、质量稳定性因素控制无盲点、客户沟通服务无盲点。

为了追求技术的不断进步，产品性能的完善与稳定，上海启湛新材料科技有限公司定期与中科院化学材料研究室、中国航天涂料研究室、华东理工大学、中山大学等结构交流讨论并合作，以期对产品精益求精。