1138联苯胺黄

一．产品名称
商品名称：1138联苯胺黄G
国际索引号：有机颜料黄12   
CAS登记号：6358-85-6
欧共体登记号：228-787-8
产品系列：双偶氮
 中文名称：联苯胺黄G；联苯胺黄；颜料永固黄；联苯胺黄 G；1138或1003联苯胺黄；双偶氮黄 G

英文名称：Pigment benzidine yellow G

性状描述：淡黄色粉状，熔点317℃(336℃)，相对密度1.35-1.64。不溶于水，微溶于乙醇。在逍硫酸中为红光橙色，稀释后呈棕光黄色沉淀；在浓硝酸中为棕色黄色。属双偶氯型不溶性颜料，这类颜料的着色力强，耐溶剂性优良，但耐光性不如单偶氮型颜料。耐溶剂性（对乙醇；二甲苯；丙酮；溶纤素；硝化纤维溶剂）很好，耐热性在150℃稳定，耐碱性（5%Na2CO3）很好，耐酸性（5%HCl中不变）；耐渗化性（水渗性；油渗性；乙醇渗性）优异或很好，耐晒性良好，吸油率37-52%。在浓硫酸中呈艳红色，在稀硫酸中为绿光黄色沉淀。

生产方法：方法1:由3，3'-二氯联苯胺重氮化后，与乙酰乙酰苯胺进行偶合，而后经过滤；干燥等处理过程而制产品。

1.重氮化2.偶合产品要求色光与标准品近似，着色力为标准品100±5（分），水分含量≤2%，吸油量50±5%，水溶性盐含量≤1.5%，耐热性180℃，耐晒性5-6级，耐酸性；耐碱性均为1-2级，水渗性；油渗性均为1-2级，乙醇渗性1级，石蜡渗性2级，细度（通过60筛余物含量）≤5%。

原料消耗（kg、t）3，3'-二氯联苯胺（100%） 410乙酰乙酰苯胺（100%） 590盐酸（31%） 930亚硝酸钠（工业） 235纯碱（工业） 495冰醋酸 615活性炭 10太古油 55方法

2:由邻硝基氯苯出发，在烧碱溶液介质中用锌粉还原，并缩合为2，2'- 二氯二苯肼。再用盐酸处理。转位成3，3'二氯联苯胺盐酸盐。而后将3，3'-二氯联苯胺重氮化，再与邻-乙酰乙酰甲苯胺进行偶合，而得到产品。

1.还原缩合

2.转位、盐析

3.重氮化、偶合
三．应用领域
色光：绿光黄，半透明
主要用于胶印墨和塑料，也可用于水性墨和印花涂料，水性漆，油性漆，文教用品。

主要用于油墨；橡胶；聚乙烯；取乙烯；聚苯乙烯；聚氯乙烯及酚醛；脲醛等塑料的着色，也用于纺织品的涂料印花，还可用于涂料及纸张的着色。该品具有优良的鲜艳度；着色力强，耐晒好，且有较好的透明度和遮盖力，用途广泛。
　　　有红光黄，绿光黄两种色相；我厂按油墨用途有三个主要专用剂型品种，分别用于水性油墨，溶剂油墨和胶印油墨；光泽好。广泛用于印墨，油漆，涂料，色浆，可用于包装印墨，美国用挤水转相色膏剂型；亦可用于涂料印花及塑料着色，软质PVC中有一定迁移性，良好耐热性使其用于聚氨酯泡沫塑料着色。
　　　四、包装规格
纸袋：10公斤、20公斤、25公斤
铁桶：15公斤、25公斤

联苯胺黄G

编辑

联苯胺黄G是一种化学物质，分子式C32H26CL2N6O4。

中文名

联苯胺黄G

外文名

Benzidine Yellow G

中文别名

联苯胺黄; 颜料永固黄; 颜料黄12

分子量

629.5

分子式

C32H26CL2N6O4

溶解性

不溶于水 微溶于乙醇

密    度

1.4g/cm3

用    途

印刷

类    别

有机物

CAS RN：15541-56-7

EINECS：228-787-8

分 子 式：C32H26CL2N6O4

物理化学性质

编辑

熔点 312-320°C

水溶性 <0.1 g/100 mL at 22°C

溶解性：不溶于水，微溶于乙醇；在浓硫酸中为红光橙色，稀释呈棕黄色沉淀；在浓硝酸中为棕黄色。

色相或色光：黄色

密度/(g/cm3)：1.4

堆积密度/(lb/gal)：9.3-13.6

熔点/℃：317-322[1]

平均粒径/μm：0.10-0.21

粒子形状：棒状

比表面积/(m2/g)：21;63

pH值/(10%浆料)：5.0-8.5

吸油量/(g/100g)：25-80

遮盖力：半透明/透明

衍射曲线：

反射曲线：

黄色粉末，熔点317℃。在150℃加热20min微变绿。密度1.24～1.53g/cm3。在浓硫酸中为红光检色，稀释后呈棕光红色；在浓硝酸中为棕光黄色。本品较C. I. 颜料黄1抗溶剂及抗迁移性强，着色力高，耐晒性和透明性亦较好。熔点:312-320℃相对密度:1.34g/cm3溶解性:<0.1 g/100 mL at 22℃

用途

编辑

用于油墨、油漆、橡胶、塑料、涂料印花浆、文教用品的着色该品种剂型牌号有159种。中性黄色，符合四色版印刷的颜色标准；高着色强度与鲜艳度及透明度（Lutetia黄2JRT比表面积为44m2/g）；中等耐溶剂性能，显示出再结晶趋势；耐光耐气候牢度较低，在1/1、1/3标准深度下为3级及2级，比其他黄色颜料（P.Y.13,83,127,176）低1-2级。广泛用于印墨，可用于包装印墨，美国用挤水转相色膏剂型；亦可用于涂料印花及塑料着色，软质PVC中有一定迁移性，良好耐热性使其用于聚氨酯泡沫塑料着色。