舒泊润®  PTFE多用途合成油

Superlube 51008

产品描述

Super Lube ®  PTFE多用途合成油 是一种优质的合成油，含有Syncolon® (PTFE)颗粒，是工业机械和设备通用润滑油。可提供防止摩擦、磨损、生锈和腐蚀的保护。机器使用时间延长，停机时间减少，生产效率提高。

Super Lube ®  PTFE多用途合成油 可安全的使用在金属，塑料，木材，皮革，油漆表面和大多数橡胶。

性能特点

防水                          减少摩擦和耐磨

清洁                          防锈腐蚀和抑制

与PTFE混合                  绝缘

典型应用

滑动、减摩和滚子轴承              机台                输送机

封闭式工业齿轮                    机械工具            齿轮轮头马达

碎纸机                            集中润滑系统        往复式压缩机润滑油

铰链、螺母和螺栓                  垂直、螺旋、锥齿轮

链条和电缆

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51010 | 7毫升 精密注油器（硬质泡沫塑料衬垫包装） | 51150 | 15加仑 |
| 51014 | 7毫升 精密注油器（散装） | 51550 | 55加仑 |
| 51004 | 4盎司 | 51014/UV | 7毫升 精密注油器（散装） |
| 51008 | 8盎司 | 51004/UV | 4盎司 |
| 51025 | 1品脱（0.473升） | 51030/UV | 1夸特 |
| 51030 | 1夸特 | 51040/UV | 1加仑 |
| 51040 | 1加仑 | 51050/UV | 5加仑 |
| 51050 | 5加仑 |  |  |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 透明 |
| 温度范围 连续： 间歇： |  | -45°F-450°F（-43℃-232℃） -50°F-500°F（-45℃-260℃） |
| 粘度 cSt@100℃ cSt@40℃ | ASTM D445 ASTM D445 | 15 118 |
| ISO级别 | ASTM D445 | 100 |
| 替换ISO级别 |  | 100-150 |
| 替代SAE级齿轮油 |  | 85W |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 131 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.89@60°F |
| 倾点 | ASTM D97 | -30°F（-34℃） 最大限度 |
| 磅/加仑 |  | 7.4@60°F |
| 水，PPM | ASTM D1744 | 35 ppm |
| 总酸值 | ASTM D974 | 0.04 最大限度 |
| 四球磨损载荷磨损指数： 烧结点： | ASTM D2783 | 21.2kg 126kg |
| 四球极压试验磨斑直径： | ASTM D4172 | 0.47 mm |
| 盐雾试验（100小时） | ASTM B117 | 通过 |
| 介电损耗 | ASTM D924 | 12×1012 |
| 介电电阻率 | ASTM D1169 | 1.7×1014 |
| 介电常数 | ASTM D924 | 2.5 |
| 蒸发损耗， 22小时.@212°F(100℃) | ASTM D972 | <2% |
| 氧化稳定性，100小时 | ASTM D942 And D943 | 4 psi |
| 梯姆肯摩擦磨损 | ASTM D2782 | 40磅 |
| 闪点： | ASTM D92 | >428°F（220℃） |
| 燃点： | ASTM D92 | >572°F（300℃） |
| 铜腐蚀 24小时.@100℃ | ASTM D130 | 1A |
| 酸值： | ASTM D664 | 0.5mg KOH/g |
| 生物降解： | CEC-L33-T82 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

使用方法

1、擦拭待处理的区域；2、涂抹足够的油，覆盖所有接触区域；3、必要时重新涂刷

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.