舒泊润®湿滑自行车润滑剂

Superlube 55204

产品描述

Super Lube ® Wet Lube 湿滑自行车润滑剂是一种高性能的合成润滑剂，专门为湿骑条件设计。这种产品具有很强的粘附性，为链条提供高度保护润滑膜。

Super Lube ® Wet Lube 湿滑自行车润滑剂拥有先进的配方，可以防潮，防锈，防腐蚀及金属对金属的磨损。

Super Lube ® Wet Lube 湿滑自行车润滑剂是环保的，它不含VOC,以及可能破坏环境的有害溶剂或重金属。

性能特点

清洁的配方             紧贴自行车链

宽广的温度范围         在恶劣的条件下性能优越

磨损性能好             为防止污垢和泥浆侵蚀链条而提高保护屏障

防水

耐海水和盐水冲刷       通过减少摩擦和磨损，显著增加链条寿命

环境友好

典型应用

自行车链               摩托车链条

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 55204 | 4盎司 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 等级/结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 琥珀色 |
| 温度范围 |  | -40°F-450°F（-40℃-232℃） |
| 生物降解性 | ASTM D7373 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

使用方法

搅匀

适用于链条

擦去多余的东西

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.