舒泊润®高粘度轨道开关板润滑剂

Superlube  57010

产品描述

Super Lube ® 高粘度轨道开关板润滑剂 是一种强化轨道开关油，具有防结冰性能的铁路开关滑板。

Super Lube ® 高粘度轨道开关板润滑剂 是设计用来润滑实业橡胶垫的开关板，以帮助减少通过列车振动的冲击。我们的开关板油与大多数橡胶和塑料兼容，使我们的产品成为润滑和降噪高粘度选择。

性能特点

优异的润滑性能           较低的粘度，使它很容易使用刷子，倒或者手喷雾器

延长服务周期             防水，在雨/雪中不会被冲走

优良的低温流动性         低温下不会结冰

易储存                   稳定性，兼容性强，可兼容大多数橡胶

不含VOC                高粘度配方，形成强大的润滑保护

与大多数聚合物，塑料和橡胶兼容，包括异戊二烯

将会在黑色金属和有色金属上同时执行

典型应用

开关板            耦合器                       降雨量和湿度大的地区

抛竿              任何活动部件

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 57010 | 1加仑 |
| 57050 | 5加仑 |
| 57055 | 55加仑 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 等级/结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 半透明 |
| 温度范围 |  | -45°F-300°F（-43℃-149℃） |
| 粘度 cst@100℃ cst@40℃ | ASTM D445 | 24 152 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 190 |
| 倾点 | ASTM D97 | -24°F（-31℃） |
| 沸点 |  | 370°F（188℃） |
| ISO等级 |  | 220 |

使用方法

待处理的清洁区域

用刷子、布或喷雾器在所有接触部位涂上润滑剂

涂抹足够的润滑剂，允许吸入密封区域

必要时重复这个过程

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.