舒泊润®合成渗透剂

Superlube 85011

产品描述

舒泊润®Syncopen渗透剂 是一种高效的合成渗透剂，它能强力渗透过铁锈、腐蚀物、油污等从而轻松地清除掉螺丝、螺拴上的锈迹和腐蚀物，具有渗透除锈、清洁润滑、抵制腐蚀、保护金属等性能。并可在部件表面上形成并贮存一层润滑膜，可以抑制湿气及许多其它化学成份造成的腐蚀。

性能特点

清洁和渗透           能缓解因锈蚀而不易拧动的螺帽、螺栓等螺纹连接件，使其易于拆卸

无粘性               防锈、防腐蚀

防止机器吱吱作响     去湿，驱除电机湿气水分，形成保护膜，隔绝湿气和水分

润滑性能好

典型应用

生锈的螺母、螺栓和螺钉             设备维修

金属加工

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 85011 | 11盎司 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 等级/结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 清澈透明 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.85 |
| 倾点 | ASTM D97 | -30 oF（-34℃） |
| 盐水喷雾测试 （500小时） | ASTM B117 | 通过 |
| 铜腐蚀测试 （24小时，100℃） | ASTM D130 | 1A |
| 溶剂含量VOC(加利福利亚) |  | <25% |

使用方法

摇匀

广泛用于生锈的部件

轻敲部件以助于松开

保质期Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.