标志桩又称为警示桩、标识桩、标桩，常用于电力、通信、燃气、自来水、铁路地埋管线路径指示标志。用于户外、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。
分类
按用途分为：电缆标志桩、油气标志桩、通信标志桩、光缆标志桩、自来水标志桩、铁路标志桩、公路里程桩。主要是根据产品的用途和上面印刷内容分类。
按材料可分为：水泥标志桩、塑钢标志桩、复合材料标志桩。复合材料标志桩又分为：菱镁标志桩、玻璃钢标志桩、树脂加沙标志桩、树脂标志桩。
水泥标志桩：材质是混凝土，部分内部有钢筋。传统材质，字迹容易模糊，需要定期维护。不耐酸，材质较重，运输安装不方便
菱镁标志桩：菱镁标志桩是以改性菱镁水泥为胶凝材料、辅以必要的填充料、再以增强材料增强而制成的，是一种新型的标志桩，是水泥、塑钢及树脂标志桩的良好替代品，可有效解决地下重要设施被挖断的问题，主要用作电力、通信、燃气、自来水、铁路等管线路径通道的指示标志兼警告牌。现已广泛应用于各地区闹市、风景区、绿化带、灌木丛及顶管两侧管线路径的指示，市场前景巨大。具体优势如下：
1、强度高、硬度大、抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀，使用寿命长达30年；
2、生产过程无毒无害，安全环保；
3、外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境；
4、重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度；
5、防偷盗，该材料无任何回收价值，防偷防盗。
塑钢标志桩：材质是塑钢（PVC，聚氯乙烯）。材质轻便，弹性好，耐酸碱耐腐蚀，抗老化性能好。安装运输方便。
玻璃钢标志桩：经高温压制而成。抗冲击，耐磨损，耐高温，耐腐蚀，可以抗水、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐酸、钠钾化合物、尿、沥青，适合各种酸碱土壤。使用寿命长达30年。内容采用丝网印刷技术，警示效果好，不需要维护。重量轻，便于运输安装。无回收价值，自然防盗。
一些其他参数
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa　
4、环钢度（5%）≥50KPa4、巴氏硬度≥38
5、热变形温度≥160℃
6、氧指数26%
树脂加沙标志桩：树脂加沙材质。高温压模一次成型，抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀，使用寿命可达50年。表面采用凹刻处理，字体图案清晰美观。防偷盗。是一种兼顾玻璃钢标志桩和水泥标志桩优点的产品。
树脂标志桩：纯树脂制作，成本非常高，一般不常用。
规格
塑钢/pvc标志桩： 100*100*100mm 标志桩壁厚3-4mm
120*120*800mm 标志桩壁厚3-4mm
150*150*800mm 标志桩壁厚3-4mm
100*100*800mm 标志桩壁厚3-4mm
100*100*800mm 标志桩壁厚3-4mm
复合喷涂/凹刻标志桩：120*120*800mm 标志桩壁厚4-5mm
120*120*1000mm 标志桩壁厚4-5mm
150*150*1000mm 标志桩壁厚4-5mm
玻璃钢标志桩： 120*120*1200mm 标志桩壁厚4-5mm 
80*80*1000mm 标志桩壁厚4-5mm
100*100*1000mm 标志桩壁厚4-5mm
150*150*1000mm 标志桩壁厚4-5mm
120*120*1000mm 标志桩壁厚4-5mm
三角形标志桩： 100*100*1000mm 标志桩壁厚4-5mm
120*120*1200mm 标志桩壁厚4-5mm
150*150*1500mm 标志桩壁厚4-5mm
280*280*2800mm 标志桩壁厚4-5mm
圆管标志桩：直径100mm
水泥标志桩： 120*120*800mm
4特点
标志桩作为一种标示装置。起着指点人们重要地带或危险地带的作用。所以它大体有以下几个特点：
1 鲜亮的外观，可以让人们及时注意发现。
2 多变的样式，可以在任何环境下使用。
3 良好的材质，可以方便的运输与安装，且具有较长的使用寿命。
4 具有一定的防偷盗能力。
发展趋势
水泥标志桩是传统的标志桩，近年来，塑钢标志桩和复合材料标志桩因为其实用性，更多的被采用，水泥标志桩正在渐渐淡出人们的视野。
安装方法及注意事项
复合材料标志桩安装方法：
挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋，水泥石子固定即可。