油污抓爬剂TTM

化学成分

【多聚化异构醇聚氧乙烯基丁烯基酰胺衍生物】

研发背景

“油污抓爬剂”是一款“除油添加剂”。用于以下方面：提升除油速度，提升洗净率，油膜剥离能力。

分析市场上“除油剂配方”。发现：配方中含有多聚物结构，这种类型的多聚物结构存在相似性，但结构不相同。

将“该类多聚物结构”进行分析、结构合成，开发出来的【多聚化异构醇聚氧乙烯基丁烯基酰胺衍生物】，具有宽泛的应用范围，可适应配方。该剂加入配方中可剥离油膜、快速提升速度、提升洗净率性能上。

该类多聚物的原理：在于电荷释放对油膜表面的全覆盖吸附，然后借助电荷的聚集与吸引力将油膜剥离，从金属表面滑落，有剥离油膜、提高清洗速度、提升洗净率的效果。

这种多聚物为：“油污抓爬剂”。油污抓爬剂分为：AX、BX、CX属于除油提速剂 ，适用于配方拓深，提高除油性能，提高洗净率，降低成本；TTM属于金属除油添加剂，可以提升除油性能，适用于生产工业重油污清洗剂，用于对除油清洗工艺有要求的场合。

产品用途

1、除油理论只考虑润湿渗透、乳化、皂化、悬浮分散、增溶、发泡吸污抗沉积作用。但对于顽固油污的清洗，难清除。原因是在配方中缺少一种物质-----“油污抓爬剂”，（油污抓爬剂）可在短时间内将“顽固油污”乳化、渗透、油膜剥离、分散溶解，有了这种“油污抓爬剂”再配合除油理论，可复配除油剂；

2、（油污抓爬剂）的原理是基于电荷架桥的吸引力，该吸引力在短时间内将油膜转化成油球，在吸引力的作用下将油污从硬表面上剥离下来，提高除油速度、洗净率！

3、要求抓爬力的同时，又具有渗透力的场合，使用本剂；

4、要求取代醇醚溶剂（乙二醇丁醚等），且要求无气味的场合，可用本剂。

性能特点

●油污抓爬效果，目测——可观察到“大块油滴”被快速抓爬、分离的过程，可观看本公司的“油污抓爬过程视频”；

工业重油污清洗剂-----油污抓爬剂TTM。

●冷温、低温、常温、中温、高温条件下，均具有抓爬清洗力；

●在常规碱性脱脂剂配方中，添加“油污抓爬剂”，提高除油速度约五倍以上；

在常规碱性脱脂剂配方中，添加本剂，同时约降低原表活剂总量2——3倍的添加量，仍有 “原除油剂的清洗水平”,减少成本；

●与常见的表面活性剂具有配伍性；

●适用于弱碱性、碱性、强碱性条件下，均有油污抓爬效果；

●与氢氧化钠、碳酸盐、磷酸盐、硅酸盐、偏硅酸盐、有机酸盐、螯合性功能物等助剂有配套性；

●不含APEO、不含磷；

●无厚重凝胶现象，易溶于水；

●易漂洗，无残留。

理化指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色至棕色可流动液体 |
| 浊点 | 无浊点 |
| 气味 | 气味温和 |
| PH（5%水溶液） | 7——9 |
| 溶解性 | 溶于水，水溶透明 |
| 含量 | ≥99% |
| 流动点 | ＜-5℃ |
| 比重（25℃） | 1.01±0.15 |
| 抓爬力 （0.5%本剂+碱性常规脱脂助剂组合物3%，人工油污，45℃，抓爬率，抓爬时间） | ≥99.9% 60秒 |
| 适配成品状态 | 除油剂、除油液、除油粉 |
| 适配施工方式 | 浸泡式（含静置浸泡、动态浸泡、超声波清洗、滚筒清洗） 喷淋式(在配方中要含有“具有除油功能”的“消泡性活性剂”) |

使用方法

具体使用方法请电询，本公司业务部，电话：15666026735

0533-3220106  王经理

欢迎咨询：一五六六六零二六七三五

注意事项

1、不建议添加到酸性脱脂体系中；

2、不能兑水使用，建议与碱性物质、碱性助剂配伍时使用。

3、阴凉处密封保存。