## 过饱和型钢铁钝化剂

产品用途

黑色金属（碳钢、碳钢合金钢、铸铁等）酸洗后的钝化处理，防止返锈！

性能特点

●用于酸洗水洗后的钢铁件钝化抑锈；

●水喷砂防锈剂 高压水除锈防锈剂;

●过饱和型水性防锈剂；

●本剂处理后表面无浮灰、无结晶物、无油腻感，属清洁型钝化防锈产品；

●本品不含磷酸、磷酸盐、铬酸、六价铬等物质；

●兑水使用，与水形成稳定透明的防锈液，工件可带水操作；

●根据防锈期的需要，调节稀释比例；

●经本剂处理的工件,可保持金属本色，不影响加工精度；

●常温浸泡施工，使用方便。

理化指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 微淡黄色可流动液体 |
| 气味 | 低温香 |
| PH（5%水溶液） | 9.5±1.5 |
| 溶解性 | 水溶 |
| 防锈性能 （5%水溶液,灰口铸铁，35℃，锈蚀实验，h） | ＞48 |

典型工艺推荐                                             工艺一：酸洗——水洗（溢流）——中和——水洗（溢流）——钝化——风干或晾干

工艺二：酸洗——水洗（溢流）——中和——水洗（溢流）——铁离子漂洗——快速水洗——钝化——风干或晾干

注：对于工件形状简单，有溢流水洗条件，能保持水洗液、中和液清洁的场合，请选择“工艺一”；

对于工件形状复杂，不能保持“水洗液、中和液清洁”的场合，请选择“工艺二”。

使用方法

详细请咨询电话：15666026735  0533-3220106

欢迎咨询：一五六六六零二六七三五

注意事项

1、本剂为“过饱和型溶液”。低温状态下，会有晶体析出，为正常现象，不影响使用；加料时，应先摇混均匀，将底部晶体倒入液槽中，或使用新鲜水质冲洗底部晶体倒入液槽中；

2、钝化处理前，工件表面应清洁；对于酸洗后的工件，应水洗干净（每个班次更换一次水洗液），且要经过中和处理，防止酸性物质对本剂的影响；

- 3、要使用新鲜水质配置工作液，禁止使用污染性水质、氯离子水质；

4、密封或封袋于室内存放；

- 5、钝化处理后严禁水洗；

7、工件在防锈干燥后，存放期间不要与水接触；

8、禁止食用。