油酸三乙醇胺皂取代剂

产品用途

一款取代“油酸三乙醇胺皂”的新材料，有诸多优于“三乙醇胺油酸皂”的性能，在切削液、金属加工油液、清洗剂、除油剂行业有广泛的应用。

本剂的结构为“聚合油酸乙氧基化物”。

性能特点

1、耐硬水性能

“油酸三乙醇胺皂”不耐硬水，易浑浊析出；

“聚合油酸乙氧基化物”耐硬水，不受钙镁离子等干扰，在硬水中呈现高透明状；

2、乳化力、洗净力

“聚合油酸乙氧基化物”乳化力、清洗力明显优于“油酸三乙醇胺皂”，尤其对于动植物油有突出的乳化力、洗净力；

3、耐盐析性能

“油酸三乙醇胺皂”在亚钠水溶液中，会浑浊析出、漂浮，与体系不兼容；

“聚合油酸乙氧基化物”可很好的溶解到“亚钠水溶液”中，呈稳定高透明状，这为配制水基切削液提供了良好的技术基础；

4、在除蜡水中的突出表现

“聚合油酸乙氧基化物”具有优异的除蜡效果，是基于本剂的特殊的分子结构所赋予的清洗力；

5、润滑性能

聚合型的油酸结构，使得“聚合油酸乙氧基化物”润滑性明显优于“油酸三乙醇胺皂”。“聚合油酸乙氧基化物”在乳化油、微乳化液、半合成液、全合成液中会有突出的润滑表现；

6、气味对比

“油酸三乙醇胺皂”有或多或少的刺激性气味；

“聚合油酸乙氧基化物”是一款无味的产品

理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观（25℃） | 黄色至浅棕色油状液体 |
| 比重（25℃） | 1.03±0.1 |
| 气味 | 无异味 |
| 水溶性 | 水溶透明 |
| 有效物含量（%） | ≥98% |
| HLB值 | 12-15 |
| 皂化值（mgKOH/g） | 50—75 |

使用方法           咨询电话：15666026735

一五六六六零二六七三五

行业不同，使用方法与添加量不同；

可参考“油酸三乙醇胺皂”的使用方法，进行调配施工。

注意事项

1、建议使用前先进行小试，以确定体系的相溶性、配伍协同性、稳定性；

2、在温度较低的场合，或久置后，会出现膏体的现象，加热后可恢复透明状态，不影响使用效果；

3、室温通风干燥处密封贮存，严禁食用。