3Cr13不锈钢简介
属马氏体类型不锈钢，该钢机械加工性能好，经热处理（淬火回火）后，
具有优良的耐腐蚀性能抛光性能较高的强度和耐磨性，适宜制造承受高负荷，
高耐磨及在腐蚀介质作用下的塑料模具。调质处理后硬度在HRC30以下的3Cr13材料加工性较好，
易较好的表面质量。而硬度大于HRC30时加工出的件，表面质量虽然较好，但易磨损。
所以，在材料进厂后，先进行调质处理硬度HRC25～30，然后再进行切削加工，可以淬火硬化。做刀非常好