深圳市鑫旺特种石英砂产品简介

石英砂——又名硅砂；是由天然石英石经破碎，研磨，精心加工而成。

石英砂主要作用：高级明料工艺玻璃原料，精密铸造及其他铸造用造型砂料；砂轮及其他砂磨工具辅助原料；喷砂；水处理(水厂、电厂、油田)滤料；防腐蚀混泥土骨料、电子填充等。

| 水处理过滤石英砂系列 | 粒径（目） | 主要理化指标 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16-24 | SiO2(氧化硅)99.23% Fe2O3(氧化铁)＜0.01% H2O 2----17% | 净水、污水处理； 电厂、油厂、印染厂、糖厂污水处理；中水回用等 |
|  | 8-16 |  |  |
|  | 4-8 |  |  |
|  | 2-4 |  |  |
|  | 1-2 |  |  |
| 铸造用石英砂系列 | 3-5 | SiO2(氧化硅)99.5% Fe2O3(氧化铁)＜0.01% H2O 2----17% | 中频感应电炉的熔炼、铸钢、铸铁、铸铝及合金的炉衬主要材料。 |
|  | 4-6 |  |  |
|  | 6-8 |  |  |
|  | 10-20 |  |  |
|  | 50-100 |  |  |
|  | 325 |  |  |
| 自流坪及环氧树脂地坪 | 16-24 | SiO2(氧化硅)99.5% Fe2O3(氧化铁)＜0.01% H2O 2----17% | 地下停车场、工业地坪、防腐、防滑地面、网球场、车间、学校操场等。 |
|  | 40-70 |  |  |
|  | 70-120 |  |  |
|  | 200-250 |  |  |
| 喷砂及金属表面除锈 | 8-16 | SiO2(氧化硅)99.5% Fe2O3(氧化铁)＜0.01% H2O 2----17% | 水管、油管、气管的防锈、喷砂；储油罐的防腐喷砂及各种金属件的抛光打磨。 |
|  | 16-24 |  |  |
|  | 40-70 |  |  |
|  | 50-100 |  |  |
| 电子填充及其他 | 16-24 | SiO2(氧化硅)99.5% Fe2O3(氧化铁)＜0.01% H2O 2----17% | PCB板的绝缘处理，变压器及其他电子的不导电填充。 |
|  | 50-100 |  |  |
|  | 250-325 |  |  |

本司宗旨：以诚信的理念，上乘的质量，优惠的价格，完善的服务，热诚为广大客户服务。