石英砂简介

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，石英有较高的耐火性能。
　　石英砂所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。
　　用途：各类水处理，制造玻璃，耐火材料，电源、电气的灌胶填充，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，石英在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。石英砂作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起者不可替代的重要基础作用。

石英砂的主要规格有：４－６目、６－８目、８—１６目、１６－２６目、２６－４０目、４０－7０目、7０－１２０目、２００目、３２５目等。

| 化学成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O | CaO | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量(%) | 99.5 | 0.22 | 0.015 | 0.011 | 0.056 | 0.023 | 微量 |