椰壳、果壳活性炭

材 质：果壳、椰子壳
产品介绍：
椰壳活性炭采用越南、印尼、菲律宾等国家进口优质椰壳为原料，利用世界先进的美国多回转炉，经科学配方，精制而成。产品孔隙发达，吸附容量大，脱色、除臭快，强度高，使用寿命长，椰壳活性炭广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精细化工等行业。 
椰壳活性炭用途： 
①、脱硫醇椰壳活性炭：用作炼油厂催化装置汽油脱硫醇（脱臭）催化剂的载体。
②、维尼纶触媒椰壳活性炭：用于化工行业作为催化剂的载体，如作为醋酸乙烯触媒载体等。
③、味精精制椰壳活性炭：用于味精生产过程中母液的脱色精制，也可用于精细化工产品的脱
色精制。
④、香烟过滤咀椰壳活性炭：用于卷烟行业香烟过滤嘴中，祛除香烟中的焦油、尼古丁等有毒
有害物质。
⑤、柠檬酸专用椰壳活性炭：用于柠檬酸、氨基酸、胱氨酸等各种酸的脱色、精制、去味。
⑥、净水椰壳活性炭：用于家庭饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。
⑦、防护用椰壳活性炭：用于生产浸渍炭，装填各种过滤网及工业防毒器具。
㈧、k15型酒用椰壳活性炭：提高酒质，加速酒的陈化，去除酒中异味及苦味等都起到很好的效果。

物理、化学性能分析： 项目; 测试数据; 项目; 测试数据. 粒径; 混合; 真比重; 2-2.2g/cm3. 苯粉吸附率; ≥450mg/g; 堆比重; 0.5-0.65g/cm3. 强度; ≥80-95%; 总孔容积; 0.7-1cm3/g. 碘值; 700-1000mg/g; 比表面积; 590-1500m2/g. 亚甲兰值; 100-150mg/g; PH值; 8-10. 半脱氯值; ≤5cm; 灰份; ≤8-12%. 水份; ≤3%; 比热; -1.00J/g.℃.

注：规格可根据用户的要求进行生产。
【包装】塑编袋包装，每件25KG。
【备注】未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品。
注意事项：
1、椰壳活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。
2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。
3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。
4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。