| 颜色：白色 黑色 蓝色 | 材料：板材 棒材 |
| --- | --- |
| 板材：厚度（6~100mm） |  |
| 棒材：（￠6mm～200mm） |  |
| 特点：坚硬，摩擦系数小，疲劳性质好，韧性高和结晶度有关，不吸水时尺寸安定，吸水后展延性及韧性增加，遇热稳定性佳。诱电性良好，零下保有强韧性，耐磨，良好的滑动及能量缓冲性对多种油脂，牛油及矿油抗化性佳，易加工，易胶合及焊合，绝缘。较坚硬，耐压耐磨，较高的张力强度、弹性模数、耐温适合大型元件。缺点:吸水速度快，抗拉强度及刚性随温度、高度增加降低。 |  |
| 用途：广泛用于工业上制造各种机械、仪工、电气零部件，如轴承、齿轮、凸轮、泵叶轮、风扇叶片，耐油密封垫片，阀门零件，各种衬套等。 |  |

尼龙（PA6）

物性Physical properties

| 物性 TROPERTY | 测 试 方 法 TEST METHOD | 数值 VAL UE | 单位UNITS |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 Density | ASTM D792 | 1.15~1.2 | G/c㎡ |
| 降伏点拉力强度Tensile strgngthat yield | ASTM D638 | 770~980 | Kg/c㎡ |
| 弯曲弹性系数 Flexaural stress at Conetional Deflection | ASTM D790 | 980~1120 | Kg/c㎡ |
| 艾氏冲击强度 Impact-zod Notched (at 23 C kg-cm/cm) | ASTM D256 | 9~16 | Kg cm/cm with notch |
| 热变形温度 Vicat—VSP A/B/50 | ASTM D648 | 160~200 | ℃ |
| 热线 Coefficiect of linear Themnal expnmsion | ASTM D596 | 9 | X10-5/℃ |