POM-ESD

品名: 	POM-ESD

生产地:  德国

颜色:    黑色

板材:    厚度(2~80mm)*宽610mm*长1220mm
棒材:    ￠5~￠100mm*1000mm

用途:	用于治具,测试机架，消除静电。

特点:	耐有机溶剂，常温不溶解，低温性佳，热变形温度和PC/PTFE及尼龙相近，比PVC

PS/PE高.压缩强度高，仅次于玻璃纤维，耐磨及抗潜变性优异，高刚性机械强度及硬度， 
高尺寸及形状安定.在-40℃尚维持韧性，滑动性良好，不吸水，耐磨抗化抗水解好，切削
加工性佳.‘

缺点:	不耐酸尤其不耐矿物酸，不耐紫外线，无自熄性，不能近火，不耐冲击.

性能参数表

| 性质 |  | 试验标准 | 数据 |  |  | 性质 |  |  |  | 试验标准 | 数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  | ISOl183 | 1.4g/cm3 |  |  | 体积电阻 |  | ， |  | VD0303 | 104-6 Ω/ern |  |  |
| 吸水性 |  | DIN53495 | 0.250.8% |  |  | 表面电阻 |  |  |  | VDE0303 | 咽106-8Ω/ern |  |  |
| 化学抵抗性 |  |  | - |  |  | 介电常数1MHz |  |  |  | DIN53483 | - |  |  |
| 连续使用温度 |  |  | - 50-80℃ |  |  | 介电损耗因数1MHz |  |  |  | DIN53483 |  |  |  |
| 屈服抗拉强度 |  | IS0527 | 50MPa |  |  | 介电强度 |  |  |  | VDE0303 |  |  |  |
| 屈服拉应变 |  | IS0527 | - |  |  | 泄漏电流强度 |  |  |  | DIN5340 |  |  |  |
| 极限抗拉强度 |  | IS0527 | - |  |  | 粘接性 |  |  |  |  | + | ＋ |  |
| 极限拉应变 |  | IS0527 | 10% |  |  | 无毒无害性 |  |  | 电 | EEC90/128 | + | ＋ |  |
| 抗冲击韧度 |  | IS0179 | 50Kj/rn2 |  |  | 摩擦系数 |  |  |  | DIN53375 |  |  |  |
| 缺口冲击韧度 |  | IS0179 | 4kJ/m2 |  |  | 燃烧性能 |  |  |  | VL94 | HB | HB |  |
| 洛氏法球压硬度 |  | IS02039-1 | 100MPa |  |  | 抗紫外线性能U.V |  |  |  |  | + | ＋ |  |
| 邵氏D硬度 |  |  |  |  |  | 耐酸性 |  |  |  |  | a |  |  |
|  |  | DIN53505 |  |  | ， |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 抗弯强度 |  | IS0178 |  |  |  | 耐硷性 |  |  | 1LI |  |  |  | ＋ |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 弹性模量 |  | IS0527 | 2300Mpa |  |  | 耐碳酸水性 |  |  |  |  | + |  |  |
| 维卡软化温度 |  | IS0306 | 1300e |  |  | 耐氯碳酸水性(CKW) |  |  |  |  | O |  |  |
| 热畸变温度 |  | IS075 |  |  |  | 耐芳香族化合物性 |  |  |  |  | + |  |  |
| 热线性膨胀系数 |  | DIN53752 | 1.3k-1*104 |  |  | 耐酮性 |  |  |  |  | + |  |  |
| 热导率20℃ |  | DIN52612 |  |  |  | 耐热水性 |  |  |  |  | + |  |  |

以上数据仅供参考不能做选材之保证.