速成钢是一种灰色单支一体胶捧，长180mm，直径20mm，重114克。

PSI（速成钢）胶棒:它是美国普施公司生产的一种橡皮泥一样的双组份同芯胶棒，固化迅速，粘接力优异，固化后强度高，硬度好，不收缩，不锈蚀，可进行钻、锯、锉光、喷漆和机械加工。

它是一种钢加强型修补剂，可对钢，铁，铝等金属材料的容器，管道和一些零件上出现的漏孔，裂纹，砂眼，缺陷，断裂，损坏等进行填充与粘接。此外它还能迅速制作，复制零件，模型，样板，修补剥落的螺纹，螺栓坚固后的固定，密封和其他各种形式的安装固定等。

主要用于修理铸铁与不锈钢件，修复铸造缺陷、填补裂缝、孔洞。制作螺母、螺钉，修复磨损的螺纹；用于金属设备、工具、管道、器具和汽车车身的维修；固化后不收缩，永不生锈；固化后的颜色为灰色，有金属光泽。

使用前，须将要修补处周围的浮锈、尘土油渍等浮着物清理干净。取出塑料管中的胶体，切下所需用量，将胶体内芯与外皮两种不同颜色的材料用手充分揉合成一色(约1～2分钟)直到均匀为止。将其用力压实粘牢到修补处并尽量挤压到孔洞和裂缝之中。混合后的粘合剂会很快反应，3～5分钟后胶体开始微微发热固化，10－20分钟后既可非常坚硬。其固化前胶泥状的形态使其使用时不滴落、不流淌，使用非常方便。冬天寒冷地区使用，应将胶体和待修补表面适当加热至室温或稍高于。