- 火山岩生物滤料

一、火山岩生物滤料是用在曝气生物滤池的生物填料。

主要用作生物水处理的生物载体。该产品最早诞生在美国，中国曾一度靠进口来实现生物挂膜技术，由于其成本高，科研人员开发了生物陶粒来取代，其效果不很理想，并且成本高。如今，国家地质科研专家在国内找到了更好火山岩生物滤料的矿藏，经过选矿、精加工与活化等一系列工艺加工而成的颗粒状滤料，其主要成份为硅、铝、钙、钠、镁、钛、锰、铁、镍、钴和钼等几十种矿物质和微量元素，表观为不规则颗粒，颜色为黑褐色或灰褐色，多孔质轻，颗粒的粒径可根据不同要求生产。使用火山岩滤料的滤池不仅能处理市政污水、河湖环境水、可生化的有机工业废水、生活杂排水、微污染水源水、石油过滤等，也可在给水处理中取代石英砂、活性炭、无烟煤等用作过滤介质，同时还可对已经过污水处理厂二级处理工艺后的尾水做深度处理，其处理出水达回用水标准后可作中水回用，火山岩滤料正在以其优质的过滤效果，低廉的市场价格，应用在水处理方方面面，得到了更多的业内人士的认可与支持。

二、物理结构特点

火山岩生物滤料在物理微观结构方面表现为：表面粗糙多微孔，这些特点特别适合于微生物在其表面生长、繁殖，形成生物膜。火山岩滤料使曝气生物滤池不仅能处理市政污水，以及可生化的有机工业废水、生活排水、微污染水源水等，也可在给水处理中取代石英砂、活性炭、无烟煤等用作过滤介质，同时还可对已经过污水处理厂二级处理工艺后的尾水做深

度处理，其处理出水达回用水标准后可作中水回用。

三、化学结构特点

火山岩生物滤料在化学微观结构方面表现为：1、微生物化学稳定性：火山岩生物滤料抗腐蚀，具有惰性，在环境中不参与生物膜的生物化学反应。 2、表面电性与亲水性：火山岩生物滤料表面带有正电荷，有利于微生物固着生长，亲水性强，附着的生物膜量多且速度快。 3、对生物膜活性的影响方面：作为生物膜载体，火山岩生物滤料对所固定的微生物无害、无抑制性作用，实践证明不影响微生物的活性。

四、水力学方面特点

火山岩生物滤料在水力学方面表现为： 1、空隙率：内外平均孔隙率在40%左右，对水的阻力小，同时与同类滤料相比，所需滤料量少，同样能达到预期过滤目标。 2、比表面积：比表面积大、开孔率高且惰性，有利于微生物的接触挂膜和生长，保持较多的微生物量，有利于微生物代谢过程中所需的氧气与营养物质及代谢产生的废物的传质过程。 3、滤料形状与水的流态：由于火山岩生物滤料是无尖粒状，且孔径大多数比陶粒要大，所以在使用时对水流的阻力小，节省能耗。

五、火山岩生物滤料各项物理性能测试平均参数如下：

| 性能指标 | 单位 | 检测结果 | 性能指标 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容重 | Kg/m3 | 850 | 比表面积 | m2/g | 13.6-25.5 |
| 比重 |  | 1．40 | 抗压强度 | Mpa | 5.78 |
| 含水率 | % | 0.9-1.0 | 抗剪切强度 | Mpa | 3.98 |
| 孔隙率 | % | 73-82 | 磨擦损耗率 | % | ＜1 |
| 去除有机物 | % | 80以上 | 开始挂膜时间 | 小时 | 27 |
| COD去除率 | % | 85以上 | 盐酸可溶率 | % | ＜1.0 |
| BOD去除率 | % | 75-93 | 溶出物 | 微含有益的矿物与微量成份 |  |
| 除氨、氮 | % | 85以上 | 外观 | 饱满颗粒，类似球状 |  |

六、火山岩生物滤料主要化学成份：

| 化学成分 | SiO2 | CaO | MgO | Fe2O3 | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 % | 43.27 | 9.86 | 1.49 | 11.86 | 14.71 |

七、火山岩滤料的包装：采用60*1000MM编织袋50公斤包装