- 页岩陶粒滤料

产品简介：

页岩陶粒滤料是一种新型生物膜载体填料。采用页岩或粘土，添加活性剂、经高温煅烧、精加工而成。它具有良好的物理、化学和水力特性，比表面积大、孔隙率高、吸附截污能力强。其表面多大孔、多棱角、粗糙而易于挂膜，并有一定的机械强度，是一种较为理想的微生物载体。

适用范围：

（1）化工厂、水泥厂等烟囱的保温层处理；

（2）水泥厂回转窑的冷、热烟室的保温处理；

（3）热管保温层的处理；

（4）锅炉保温层的处理；

（5）热工设备的保温处理。

用其可以配制各种耐火混凝土、耐火砌块、耐火填充料。

生物陶粒各项物理性能测试平均参数 ：

| 性能指标 | 单位 | 检测结果 | 性能指标 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆积密度 | Kg/m3 | 700-800 | 比表面积 | m2/g | 16.8 |
| 含水比重 | Kg/m3 | 1.1 | 抗压强度 | Mpa | 7.68 |
| 含水率 | % | 0.9-1.0 | 抗剪切强度 | Mpa | 3.96 |
| 堆积孔隙率 | % | 52-65% | 磨擦损耗率 | % | ＜0.2 |
| 内部孔隙率 | % | 10-20% | 盐酸可溶率 | % | ＜0.15 |
|  |  |  | 溶出物 |  | 不含对人体有害元素 |
| 外观 | 饱满颗粒 |  | 粒径 | 1-2mm,3－5mm,4-6mm,6-8，8-20 可定做。 |  |

生物陶粒的化学特性（主要化学成份如下）

| 化学成分 | SiO2 | CaO | MgO | Fe2O3 | FeO | Al2O3 | K2O | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 % | 63.82 | 8.36 | 2.46 | 9.08 | 1.12 | 16.89 | 2.30 | 2.55 |