| 碳黑品种 | - TR1505 |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验值 |
| 比表面积NSA㎡/g | 140 |
| DBP吸收值cm3/g | 0.88 |
| 着色力% | 130 |
| 加热减量(%) | 1.0 |
| PH值 | 8 |
| 挥发分% | 1.5 |
| 流动度 (mm) | 24 |
| 黑度（反射率） | 38 |
| 包装 | 10公斤1包 |