托马斯氧树脂耐高温灌封胶（THO4054-IV）

| 产 品 名 称 | 托马斯氧树脂耐高温灌封胶（THO4054-IV） |
| --- | --- |
| 概 述 | 本品系环氧树脂改性胶粘粘剂，该系列有常温固化型，其流动性、颜色、耐温性等可适当调整，固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份，常温快速固化，粘接强度高，流动性好，操作简单。 |
| 适 用 范 围 | 适用于干式变压器系列产品，使电子元器件、芯片、匝线圈等起到灌注密封、绝缘保护、防潮抗震的作用。 |
| 性 能 特 点 | ·外观：A组份为膏状体，无固体颗粒。B组份为浅黄色液体。 ·固化速度快，25℃时，1－3小时 初固化，18小时接近最大粘接强度。 ·粘接强度高，耐久、耐紫外光性能优良。 ·耐温性能好，适应温度范围广，低收缩率和耐高低温范围较大。 ·粘接表面无需严格处理，两组份按比例调配，使用方便。 ·耐介质性能优良，耐油、水、酸、煤油、乙醇、核、中子辐射等。 ·安全及毒性特征：有极轻微异味，无吸入危险，固化后实际无毒。 ·贮存稳定性较好，贮存期为18个月。 主要技术性能指标如下：耐温范围:-52－+250℃ 体积电阻25℃1×1015Ω.cm表面电阻 2.5×1015Ω 耐电压20-25kV/mm 硬度 shore D 78 收缩率1.5 吸水率24h＜0.1% 玻璃化温度250℃ 粘接强度:常温:拉伸强度≥25MPa; 剪切强度≥20 Mpa 150℃:拉伸强度 5－5.5 MPa |
| 使 用 方 法 | 1、将被粘物除锈、去污、擦净。 2、将A、B组份按10：1-1．25的比例充分调匀。均匀涂于粘接面。 3、将调好的胶液涂于被灌封元件表面，静置2~4小时即可。 |
| 注 意 事 项 | 1、 取胶工具绝不可混用。 2、 胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗. 3、 操作环境注意通风，未用完的胶应盖好，置于阴凉通风处。 |

该版权属于成都托马斯科技2005-2011所有