| 型号 | LQ439G | 类型 | 药芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 雷公 | 助焊剂含量 | 100（%） |
| 标准直径 | 3.2（mm） | 熔点 | 1500（℃） |
| 重量 | 10000（g） | 用途 | 用于堆焊连铸机辊及合金钢轴、柱塞等。 |
| 材质 | 马氏体不锈钢 | 产地 | 天津 |
| 长度 | 50公斤/盘 | 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 3.2 | 焊接电流 | 350-400 |
| 牌号 | LQ439G | 是否含助焊剂 | 是 |

柱塞用气保护埋弧堆焊药芯焊丝

连铸辊堆焊气保护堆焊药芯焊丝

用途：用于堆焊连铸机辊及合金钢轴、柱塞等。

特点：LQ439G为CO2保护堆焊药芯焊丝，焊接工艺性能优良，成形美观，飞溅较小。堆焊层金属为铬、镍、钼合金，高温强度高，抗氧化和耐热疲劳性能优良。

典型容敷金属化学成分(%)

| 型号 | C | Mn | Si | Gr | Mo | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LQ439G | 0.02-0.07 | 0.5-1.6 | 0.5-1.5 | 12-18 | 0.5-1.5 | 3.0-6.0 |

参考焊接工艺规划

| 规格 | 电流. | 电压 | 气体流量 | 干伸长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 220-260 | 28-32 | 25-30 | 20 |

参考热处理工艺规划

1．.堆焊前除去油锈，车去疲劳层，并预热至350度以上，保温。

2．焊接过程层间温度不低于300度，焊后保温换冷至室温。

3．堆焊第一层的焊接速度应小于400mm/Min

4．憨厚加热倒540度，惊醒消除应力回火。