HRS-150型数显洛氏硬度计

HRS-150型数显洛氏硬度计采用新颖的大屏幕液晶显示器，操作面板采用菜单式结构，其主要功能有，1 洛氏硬度标尺的选择，2 塑料洛氏标尺的选择，3 各种硬度之间的硬度换算，4 硬度测试结果打印输出，5具备自动储存功能及RS-232超级终端设置，本机具有良好的可靠性，工作过程更人性化,操作简便,试验结果直接数字显示。

适用范围：

淬火钢、调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢，铝合金，铜，轴承钢等。

技术数据：( Technical Specifications)

洛氏标尺：(Rockwell Scales) HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK

初试验力：(Initial Testing Force） 10Kg(98.07N）

试验力：(Testing Force) 60Kg(588N）、100Kg(980N）、150Kg(1471N）

转换标尺：( Exchange Scales) 表面洛氏、布氏、维氏( Superficial Rockwell, Brinell, Vickers)

硬度读取：(Indication of Hardness Value) 大屏幕数字显示 ( Digital Display with Large LCD Screen)

数据输出：(Data Output) 内置打印机和RS-232接口( Inside Printer and RS-232 Interface)

保荷时间：(Duration Time) 0~60S

试件最大高度：(Max Height of Specimen) 170mm

仪器尺寸：(Overall Dimension) 520×240×720mm （长×宽×高, L X W X H）

仪器重量：( Net Weight ) 约80kg

电源：(Power supply) AC220V±5%，50~60Hz

执行标准：(Carried Standard)  GB/T230.2国家标准( GB/T 230.2 Chinese Standard)

JJG112检定规程( JJG112 Inspection Rule)

标准配件 附件：

(Standard Accessories) 金刚石洛氏压头，直经1.5875mm硬质合金球压头，大平试台、中平试台、“V”型试台，硬度块，RS-232通讯线，电源线