巩义市鑫灏源水处理材料公司生产的聚合氯化铝质量好，价格优，诚信第一；如有需要欢迎您拨打我们的热线：18638167280   13783514719  0371-64394111 企业网址：www.gyxhyscl.com  联系人：王经理；

我公司按聚合氯化铝标准生产。主要做为生活饮用水和工业污水（如含油污水、印染、造纸污水、等处理的絮凝剂聚合氯化铝。以及高霉性重金和含氟污水的处理等；此外，在精密铸造、造纸、制革等方面亦有广泛的用途。 特点：对高浊度水的效果特别明显；可不加碱性助剂或其它助凝剂，适宜水质范围宽、矾花形成快而大、质密、易沉降，净水安全性高；腐蚀性小，工人劳动强度低。 使用方法：聚合氯化铝液体产品配成10-15%的水溶液，固体配成5-10%的水溶液（按重量计算）。为达到最佳的絮凝效果和经济效益，用户可根据不同水质、不同季节和不同池形，调配药剂浓度，通过实验确定最佳投量。

聚合氯化铝理化指标 指 标 名 称; 液 体; 固 体. 优 级; 一 级; 二 级; 优 级; 一 级; 二 级. 外 观; 无 色; 淡 黄 色; 淡 黄 色. 相对密度(20℃); 1.15; -. 氧化铝(AL2O3)≥%; 10.0; 30.0; 28.0; 27.0. 盐基度(B)%; 40-85; 40-90; 40-90. 水不容物%≤; 0.1; 0.2; 0.5; 0.5; 1.0; 1.5. PH值(1%水溶液); 3.5-5.0; 3.5-5.0. 硫酸根(SO2-)%≤; 3.5; -; 9.8. 氨态氮(N)%≤; 0.01; 0.02; -; 0.01; -. 砷(As)%≤; 0.0001; 0.0002; -; 0.0002; -. 锰(Mn)%≤; 0.0025; 0.0050; -; 0.0075; 0.010; -. 六价铬(Cr6+)%≤; 0.0005; -; 0.0005; -. 汞(Hg)%≤; 0.00001; -; 0.00001; -. 铅(Pb)%≤; 0.0005; 0.001; -; 0.001; -. 镉(Cd)%≤; 0.0001; 0.0002; -; 0.0002; -. 注：氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% AL2O3 计。.