产品特点 本品是采用国外先进技术，由进口高性能合成乳液改性精制而成的特种界面处理材料，具有黏度低、强度高、润滑性优良等特点，尤其适用于聚苯乙烯泡沫板、挤塑板等基层的界面处理，并可实现喷浆施工操作，显著提高工作效率和成活质量。 适用范围 适用于处理聚苯乙烯泡沫板、挤塑板、钢丝网架夹芯板、沥青防水层、聚氨酯涂层、聚合物水泥基防水涂层、硅橡胶防水涂层、铝板、钢板等光滑基层界面处理。 执行标准 JC/T907-2002 技术说明 施工工艺 一、基层处理： 清理被处理材料表面的浮灰、疏松、粉化部分，吸水性强的基层，用水湿润。 二、材料配备： 按EC-1：水泥=1:1.5~2.0或EC-1：水泥：细砂=1:1:1的比例充分搅拌成均匀的水泥稀胶浆。 三、施工作业： 1、采用刷子或扫帚将配制好的胶浆均匀地涂刷于被处理材料的表面，或者将配制好的胶浆装入压力喷枪中均匀地喷涂于被处理材料表面。 2、施工温度宜在5℃以上，不宜在雨天、冰冻时施工。 3、参考用量：平整基层用量约为0.20-0.25kg/㎡，粗糙基层用量约为0.25-0.30kg/㎡。 包装储运 1、本品标准包装规格为：50kg±0.5kg/桶，无毒、无味、无污染，不易燃、不易爆，可按一般货物运输。 2、本品储存在阴凉干燥处，避免日晒和受冻，保质期6个月。 郑重声明 本资料中所提供的数据是基于我公司现有的知识、经验和条件，我们所进行的试验不可能完全囊括所有使用过程中可能产生影响的大量因素。本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时敬请参照本品说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。.