Vicom Passivation Series

凯盟钝化系列

不锈钢钝化液 （ID3000）

产品简介
vicom不锈钢钝化液ID3000是根据我国不锈钢材料市场现有材质非标与国标众多的特点而开发。属于奥氏体不锈钢与双相不锈钢通用本色钝化的一种新型优质产品。

本品采用环保无机酸为主氧化剂、添加高效阳极吸附中间体助剂、优质缓蚀剂及少量高分子钝化促进剂化合而成，不含酸蚀成份，无毒、无味、常温使用。符合当今环保RoHS标准，通过本品钝化，可有效保证钝化过程中不会破坏工件原色泽、不改变工件尺寸，并大大提高不锈钢工件抗盐雾能力。

特性与优点

本产品具有以下优点:








应用范围

产品特征                            操作优势                            客户受益

设备配置需求         无毒、低腐蚀、一般塑胶容器即可、无需专用设备   设备易于购买、配置灵活

温度要求                            常温即可使用                    方便、节省电力成本

钝化稳定性            NSS盐雾测度SUS200系列＞24H  300系列＞200H   性能稳定、无后顾之忧

适用范围            适合所有SUS200和SUS300系列不锈钢材料钝化      材料通用性强、便于使用

氢脆影响             不含配洗效果，优异的缓蚀性无氢脆产生            减少氢脆带来的风险

·   广泛应用于各类SUS200和SUS300系列国标与非标不锈钢的钝化处理，特别适用于精密小复杂件大面积钝化处理。如螺丝、小型家具、食品机械、化工机械、数码电器部件、通讯器材等。大件建议使用vicom不锈钢清洗钝化膏IDH89处理，效果等同

规格与认可

凯盟不锈钢钝化液ID3000符合以下规格

GB150-1998

典型性质

凯盟不锈钢钝化液 ID3000               典型数据                    测试标准

使用方法
·  初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明,无经验者在专业人士指引下使用,小批量试作合格再批量生产
·  本品为原液常温使用,考虑我国北方气候特征冬季使用时温度需大于15℃
·   将清洁的工件置于本品中完全浸泡10~30分钟后,用清水漂洗干净,然后烘干即可包装.若钝化性能要求较高的情况,可适当延长钝化时间以及钝化漂水后浸泡纯水再烘干效果最佳.
·  若工件形状复杂,钝化后难以冲洗干净的情况,建议增加使用中和防锈液溶液处理

相对密度（20℃）                       1.02                        比重计

外观                                微红色透明液体                 目视

总酸度                                16~25PT                    滴定法

PH值                                   ＜1                       PH精密试纸

常规工艺流程
脱脂—漂水—酸洗(活化)---漂水—钝化—二次流动清水漂洗—中和—漂水---纯净水—烘干或晾干
槽液维护
在钝化过程中，由于钝化液中氧化剂不断消耗以及工件携带物的影响，钝化液的PH值会随着这些因素的产生而有所变化，正常溶液PH值应小于1，若大于1说明溶液中酸值偏低，为保持溶液的正常必须往钝化槽补加ID3000B以使槽液的PH值达到工艺指标范围内。总酸度是反应钝化液氧化还原电位的一个指标，一般它会随PH值的变化而正比例变化。另外随着溶液的损耗增加应及时补充新鲜的钝化液。ID3000的消耗量主要取决于不锈钢挟带损耗及处理工件的累积表面积，一般使用寿命为0.015–0.02Kg/m2不锈钢表面积。工作液经过长期使用,钝化性能变弱.无论如何补加,钝化质量检验都难以满足,这时应倒掉槽液更换.

总酸度测定
用吸管吸取5ml工作液于250ml锥形瓶中，加50ml蒸馏水稀释摇匀，加1%酚酞指示剂2-3滴，用1mol标准NaOH溶液滴定至粉红色为终点，所消耗1N毫升数即为总酸度
钝化质量检查
·  硫酸铜滴定检验     
用8gCuS04+500mLH20+2～3mLH2S04溶液滴入样板表面，保持湿态，如6min内不出现铜的析出为合格。

·  盐雾测试
依据QQ-P-35B要求采用5%NaCL溶液连续喷雾测试，根据生锈的时间长短来鉴定钝化膜质量的好坏

健康与安全

根据资料显示,本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用大量清水冲洗干净，严重者及时送医治疗。

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境.
注意事项

·   本品遇碱盐会产生聚合反应,应注意分开单独存放,勿混合使用。
·   在钝化性能要求较高的场合，建议纯净水中氯离子含量不得超过25PPM。
·   浸泡完毕后,务必将表面洗干净,否则残留的药液会对工件表面产生一定的副作用
·   清洗不锈钢表面后，所排出的酸水溶液，为了环保，请使用者将废水集合水池，然后用石灰、碳酸钠、氢氧化钠中和在PH值7~8时排放。

储藏与包装

·  本产品在储存、装卸时，参照SH/TO164进行。最高温度不应超过75℃；若长期储存，最高温度不应超过45℃。本产品不燃烧、不易爆、有弱腐蚀性、环保

·　25Kg/桶化工桶包装,按一般化学品运输