Vicom Passivation Series

凯盟钝化系列

不锈铁钝化液 （ID4000）

产品简介
vicom不锈铁钝化液ID4000仅专为SUS400系类马氏体不锈铁，以提高抗腐蚀能力而开发。属于马氏体材料通用原色钝化的一种新型优质产品。

本品采用环保有机酸为主氧化剂、添加高效阳极吸附中间体助剂、优质缓蚀剂及少量高分子钝化促进剂化合而成，不含酸蚀成份，无毒、无味。符合当今环保RoHS标准，通过本品钝化，可有效保证钝化过程中不会破坏工件原色泽、不改变工件尺寸，并大大提高不锈钢工件抗盐雾能力。

特性与优点

本产品具有以下优点:
·  不含酸洗效果,优异的缓蚀性有效防止氢脆的产生
·  工艺操作简单，无特殊的操作环境要求,无毒低腐蚀,一般塑料容器即可使用,设备易于配置
·  本工艺具有性能稳定、表面处理一致的特点。经本工艺处理以后的产品最佳可抗中性盐雾测试200小时不生锈
·  本品广泛适用于国标1Cr13、2Cr13、3Cr13、SUS416、430、SUS420F等材料的钝化处理，通用性强

应用范围

·   广泛应用于各类SUS400系列国标与非标不锈铁的钝化处理，特别适用于精密小复杂件大面积钝化处理。如螺丝、轴销、精密机械传动件、通讯器材及其它紧固件等钝化抗腐蚀处理
。

规格与认可

凯盟不锈铁钝化液ID4000符合以下规格

GB150-1998

典型性质

凯盟不锈铁钝化液 ID4000               典型数据                    测试标准

使用方法
·  初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明,无经验者在专业人士指引下使用,小批量试作合格再批量生产
·  本品为原液使用,温度为常温~90度（最佳75~85度）
·   根据工件的表面状况采用适当的方法去除油污（如脱脂剂、除油粉、白电油、碳氢溶剂、洗洁精或我司的“强力除油系列产品”直接清洗）、经过机械抛光的工件使用我司“通用型除腊清洗剂QX0115”清洗除腊；清洁干净后用清水将表面冲洗干净
·   不锈铁的酸洗一般可采用3~5%硫酸浸泡30S~2min（具体看工件表面产生第一气泡的时间），要求较光亮的酸洗请使用我司“不锈铁专用酸洗剂”酸洗。酸洗后用水冲净表面。以下情况可免酸洗：有经过机械研磨抛光、化学抛光、电解抛光等处理后的工件
·   将清洁的工件置于本品中温度80±5度浸泡30分钟后,用清水漂洗干净,然后再放到配位处理剂中温度为60~70度,时间保持10~15分钟后取出,用清水冲洗干净、再用纯净水浸泡1~3分钟后烘干即可包装.若钝化性能要求较高的情况,可适当延长钝化时间效果更佳.
·  若工件形状复杂,钝化后难以冲洗干净的情况,建议配位处理工序后增加使用5%NaOH或NaCO3溶液中和

相对密度（20℃）                        1.12                        比重计

外观                                  深红色液体                     目视

PH值                                   0.3~0.4                    PH数显测试计

常规工艺流程
待处理工件——除油脱脂—过清水—酸洗(活化)---过清水—钝化—二次流动清水漂洗—配位处理—过清水---泡纯净水—烘干或晾干
注:工艺流程可根据实际情况增减
槽液维护
在钝化过程中，由于钝化液长期处于高温状态因此钝化液中氧化剂会不断消耗以及工件携带物的影响，钝化液的PH值会随着这些因素的产生而有所变化，正常溶液PH值应为0.3~0.4，若大于0.4说明溶液中酸值偏低，为使不锈钢在钝化过程中一直处于钝化状态,应及时蒸发钝化液中小量水份并往钝化槽补加ID4000以使槽液的PH值达到工艺指标范围内。或PH大于0.6溶液将不能使用.当PH小于工艺指标时,请及时往钝化液中补充适量的纯水,调整PH值到工艺范围即可. ID4000的消耗量主要取决于不锈钢携带损耗，一般使用寿命为0.015–0.025Kg/m2不锈钢表面积。工作液经过长期使用,钝化性能变弱.无论如何补加,钝化质量检验都难以满足,这时应倒掉槽液更换.保持钝化前工件的清洁是有效提高钝化液使用寿命的最佳方式

钝化质量检查
·  硫酸铜滴定检验     
用8gCuS04+500mLH20+2～3mLH2S04溶液滴入样板表面，保持湿态，如6min内不出现铜的析出为合格。

·  盐雾测试
依据QQ-P-35B要求采用5%NaCL溶液连续喷雾测试，根据生锈的时间长短来鉴定钝化膜质量的好坏

健康与安全

根据资料显示,本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用大量清水冲洗干净，严重者及时送医治疗。

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境.
注意事项

·   本品遇碱盐会产生聚合反应,应注意分开单独存放,勿混合使用。
·   在钝化性能要求较高的场合，建议纯净水中氯离子含量不得超过25PPM。
·   浸泡完毕后,务必将表面洗干净,否则残留的药液会对工件表面产生一定的副作用
·   清洗不锈钢表面后，所排出的酸水溶液，为了环保，请使用者将废水集合水池，然后用石灰、碳酸钠、氢氧化钠中和在PH值7~8时排放。

储藏与包装

·  本产品在储存、装卸时，参照SH/TO164进行。本产品不燃烧、不易爆、有腐蚀性、环保

·　25Kg/桶化工桶包装,按一般化学品运输